Table 4. The Hg (Ⅱ) adsorption thermodynamics calculation of 3D-NC.

| Sample | Temperature (K) | ∆G° (kJ/mol) | ∆H° (kJ/mol) | ∆S° (J/(mol·K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D-NC | 293 K | –3.39 | 22.43 | 87.03 |
|  | 303 K | –3.94 |  |  |
|  | 313 K | –4.65 |  |  |
|  | 323 K | –5.63 |  |  |
|  | 333 K | –6.95 |  |  |