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	Isotherm
	Parameters

	Langmuir
	Qm (mg/g)
	452.49

	
	b (L/mg)
	0.2844

	
	R2
	0.9569

	Freundlich
	n
	1.9044

	
	Kf (L/mg)
	92.1307

	
	R2
	0.9824

	D-R
	Kd (×10-8 ) (mol2/kJ2)
	8.57

	
	E (kJ/mol)
	24.15

	
	R2
	0.9279



