Table 3. Fitting data of adsorption isotherm for Hg (Ⅱ) adsorption on 3D-NC.

| Isotherm | Parameters |  |
| --- | --- | --- |
| Langmuir | Qm (mg/g) | 452.49 |
|  | b (L/mg) | 0.2844 |
|  | R2 | 0.9569 |
| Freundlich | n | 1.9044 |
|  | Kf (L/mg) | 92.1307 |
|  | R2 | 0.9824 |
| D-R | Kd (×10-8 ) (mol2/kJ2) | 8.57 |
|  | E (kJ/mol) | 24.15 |
|  | R2 | 0.9279 |