Table S1 Database for recycled aggregate concrete.
	Ref.
	Water
(kg/m3)
	Cement
 (kg/m3)
	NCA
(kg/m3)
	RCA
(kg/m3)
	SP
(kg/m3)
	Dmax_RCA
(mm)
	ρRCA
(kg/m3)
	WRCA
(%)
	Fiber volume
(%)
	Fiber types

	STS 
(MPa)

	1
	207.6
	400
	863
	153
	0
	20
	2410
	5.8
	0
	0
	3.7

	
	207.6
	400
	697
	298
	0
	20
	2410
	5.8
	0
	0
	3.6

	
	207.6
	400
	383
	573
	0
	20
	2410
	5.8
	0
	0
	3.4

	
	207.6
	400
	0
	903
	0
	20
	2410
	5.8
	0
	0
	3.3

	2
	165
	300
	905
	267
	4.98
	25
	2430
	4.4
	0
	0
	3

	
	165
	318
	608
	537
	6.042
	25
	2430
	4.4
	0
	0
	3.2

	
	162
	325
	0
	1123
	6.175
	25
	2430
	4.4
	0
	0
	3.2

	3
	180
	400
	886
	215
	0
	10
	2570
	3.5
	0
	0
	3.2

	
	180
	400
	554
	538
	0
	10
	2570
	3.5
	0
	0
	3

	
	180
	400
	0
	1075
	0
	10
	2570
	3.5
	0
	0
	2.8

	
	225
	410
	840
	204
	0
	10
	2570
	3.5
	0
	0
	3.2

	
	225
	410
	524
	506
	0
	10
	2570
	3.5
	0
	0
	3.2

	
	225
	410
	0
	1017
	0
	10
	2570
	3.5
	0
	0
	3.1

	4
	225
	410
	840
	204
	0
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.6

	
	225
	410
	524
	506
	0
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.4

	
	225
	410
	0
	1017
	0
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.3

	
	205
	410
	865
	210
	0
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.6

	
	205
	410
	541
	525
	0
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.6

	
	205
	410
	0
	1049
	0
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.4

	
	180
	400
	886
	215
	5.6
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.7

	
	180
	400
	554
	538
	5.6
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.7

	
	180
	400
	0
	1075
	5.6
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.5

	
	160
	400
	912
	221
	7.8
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	4.1

	
	160
	400
	570
	554
	7.8
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	4

	
	160
	400
	0
	1107
	7.8
	10
	2580
	3.5
	0
	0
	3.8

	5
	175
	350
	711
	297
	1.68
	25
	2530
	1.9
	0
	0
	4.2

	
	175
	350
	508
	494
	1.68
	25
	2530
	1.9
	0
	0
	4

	
	175
	350
	0
	989
	1.68
	25
	2530
	1.9
	0
	0
	3.8

	
	175
	350
	508
	469
	1.68
	25
	2400
	6.2
	0
	0
	3.4

	
	175
	350
	0
	938
	1.68
	25
	2400
	6.2
	0
	0
	3.2

	6
	200
	270
	675
	200
	1.08
	19
	2440
	5.8
	0
	0
	1.9

	
	210
	270
	450
	400
	1.35
	19
	2440
	5.8
	0
	0
	1.9

	
	220
	270
	225
	600
	1.62
	19
	2440
	5.8
	0
	0
	1.4

	
	165
	370
	760
	230
	1.48
	19
	2440
	5.8
	0
	0
	3.1

	
	165
	370
	505
	455
	1.85
	19
	2440
	5.8
	0
	0
	3.1

	
	165
	370
	250
	680
	2.59
	19
	2440
	5.8
	0
	0
	2.9

	7
	178.5
	275
	723.07
	180.77
	1.925
	19
	2400
	5
	0
	0
	2.4

	
	178.5
	275
	423.77
	423.77
	1.925
	19
	2400
	5
	0
	0
	2.5

	
	178.5
	275
	0
	756.46
	1.925
	19
	2400
	5
	0
	0
	2.6

	
	190
	380
	7504
	187.57
	2.66
	19
	2400
	5
	0
	0
	3.1

	
	190
	380
	443.71
	443.71
	2.66
	19
	2400
	5
	0
	0
	2.9

	
	190
	380
	0
	807.97
	2.66
	19
	2400
	5
	0
	0
	2.9

	8
	172.43
	401
	911
	303
	0.2005
	20
	2661
	1.9
	0
	0
	2.3

	
	172.43
	401
	585
	585
	0.70175
	20
	2602
	2.6
	0
	0
	2.1

	
	172.43
	401
	0
	1119
	0.90225
	20
	2510
	3.9
	0
	0
	2

	9
	193
	350
	1061
	57
	0
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	2.9

	
	194
	350
	1061
	170
	0
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	2.7

	
	196
	350
	1061
	283
	0
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	2.6

	
	199
	158
	1061
	566
	0
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	2.5

	
	158
	350
	1111
	59
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	3.4

	
	163
	350
	1105
	177
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	3.3

	
	168
	350
	1100
	294
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	3.1

	
	178
	350
	1089
	582
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	3

	
	137
	350
	1143
	61
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	4.2

	
	139
	350
	1143
	183
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	4.5

	
	143
	350
	1138
	304
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	3.7

	
	150
	350
	1132
	605
	3.5
	12
	2010
	10.9
	0
	0
	3.4

	10
	180
	281
	0
	970
	0
	10
	2360
	4.7
	0
	0
	3.5

	
	170
	293
	0
	919
	0
	10
	2280
	6.2
	0
	0
	3.1

	
	165
	337
	0
	879
	0
	10
	2220
	7.8
	0
	0
	3.3

	
	190
	463
	0
	970
	0
	10
	2360
	4.7
	0
	0
	3.8

	
	190
	500
	0
	919
	3.24
	10
	2280
	6.2
	0
	0
	3.7

	
	180
	600
	0
	879
	5.04
	10
	2220
	7.8
	0
	0
	3.7

	11
	179
	275
	735
	184
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.8

	
	179
	275
	455
	455
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	3.1

	
	179
	275
	0
	830
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.4

	
	190
	380
	757
	189
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	3.5

	
	190
	380
	471
	471
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.7

	
	190
	380
	0
	874
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	3.7

	
	179
	275
	740
	185
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.5

	
	179
	275
	408
	408
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.5

	
	179
	275
	0
	640
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.3

	
	190
	380
	767
	192
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.8

	
	190
	380
	426
	427
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.6

	
	190
	380
	0
	683
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.3

	12
	179
	325
	839
	210
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.8

	
	179
	325
	490
	490
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.7

	
	179
	325
	0
	923
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	2.3

	
	173
	385
	892
	223
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	3.1

	
	173
	385
	515
	515
	0
	20
	2320
	5.3
	0
	0
	3.9

	13
	146.5
	380
	543.2
	505.1
	0
	10
	2470
	3.7
	0
	0
	5.

	
	162.3
	380
	0
	1010.2
	0
	10
	2470
	3.7
	0
	0
	5.1

	
	138.2
	380
	869.2
	195
	0
	10
	2390
	4.9
	0
	0
	6.3

	
	149.8
	380
	543.2
	487.5
	0
	10
	2390
	4.9
	0
	0
	5.1

	
	170.4
	380
	0
	975.1
	0
	10
	2390
	4.9
	0
	0
	5.9

	
	139.7
	380
	869.2
	187.8
	0
	10
	2300
	5.9
	0
	0
	5.3

	
	153.1
	380
	543.4
	469.4
	0
	10
	2300
	5.9
	0
	0
	6.2

	
	175
	380
	0
	938.8
	0
	10
	2300
	5.9
	0
	0
	4.2

	14
	205
	300
	0
	1075
	0
	20
	2450
	3.1
	0
	0
	2.5

	
	205
	300
	0
	1027
	0
	20
	2370
	7.1
	0
	0
	2.4

	
	205
	300
	0
	1027
	0
	20
	2360
	7.8
	0
	0
	1.9

	
	180
	350
	0
	1089
	0
	20
	2450
	3.1
	0
	0
	3.4

	
	180
	350
	0
	1041
	0
	20
	2370
	7.1
	0
	0
	2.6

	
	180
	350
	0
	1041
	0
	20
	2360
	7.8
	0
	0
	2.6

	
	185
	425
	0
	1028
	0
	20
	2450
	3.1
	0
	0
	3.9

	
	185
	425
	0
	982
	0
	20
	2370
	7.1
	0
	0
	3.7

	
	185
	425
	0
	982
	0
	20
	2360
	7.8
	0
	0
	3.4

	
	165
	485
	0
	1039
	0
	20
	2450
	3.1
	0
	0
	4.7

	
	165
	485
	0
	979
	0
	20
	2370
	7.1
	0
	0
	4.1

	
	165
	485
	0
	982
	0
	20
	2360
	7.8
	0
	0
	4.2

	15
	178.3
	358
	783.6
	299.3
	0.3
	19
	2570
	2.7
	0
	0
	3.9

	
	178.3
	358
	458.3
	598.4
	0.3
	19
	2570
	2.7
	0
	0
	3.9

	
	178.3
	358
	0
	1020
	0.3
	19
	2570
	2.7
	0
	0
	3.3

	16
	214.2
	210
	0
	966
	0
	22
	2451
	7.8
	0
	0
	2

	
	196
	280
	0
	940
	0
	22
	2387
	6.9
	0
	0
	2.9

	
	161
	350
	0
	974
	3.5
	22
	2362
	4.2
	0
	0
	4.6

	
	212.1
	210
	0
	970
	0
	22
	2456
	7.5
	0
	0
	2

	
	193.2
	280
	0
	970
	0
	22
	2455
	6.4
	0
	0
	2.9

	
	157.5
	350
	0
	1029
	3.5
	22
	2496
	4.2
	0
	0
	4.8

	
	207.9
	210
	0
	953
	0
	22
	2401
	7.6
	0
	0
	2.1

	
	187.6
	280
	0
	988
	0
	22
	2484
	5.4
	0
	0
	3

	
	150.5
	350
	0
	982
	3.5
	22
	2363
	3.6
	0
	0
	4.9

	
	205.8
	210
	0
	977
	0
	22
	2447
	6.9
	0
	0
	2.2

	
	190.4
	280
	0
	962
	0
	22
	2458
	5.8
	0
	0
	3

	
	157.5
	350
	0
	1016
	3.5
	22
	2464
	3.9
	0
	0
	5.0

	17
	179
	275
	735
	184
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	4.1

	
	179
	275
	455
	455
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	4.7

	
	179
	275
	0
	830
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	4.9

	
	190
	380
	757
	189
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	4.7

	
	190
	380
	471
	471
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	4.8

	
	190
	380
	0
	874
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	5.0

	
	179
	275
	740
	185
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.5

	
	179
	275
	408
	408
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.4

	
	179
	275
	0
	640
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.3

	
	190
	380
	767
	192
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	3.2

	
	190
	380
	426
	427
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.7

	
	190
	380
	0
	683
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.4

	
	179
	325
	839
	210
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.9

	
	179
	325
	490
	490
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.6

	
	179
	325
	0
	923
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.4

	
	173
	385
	892
	233
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	3.5

	
	173
	385
	515
	515
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.9

	
	173
	385
	0
	963
	0
	19
	2320
	5.3
	0
	0
	2.5

	18
	227
	412.7
	490
	437.5
	0
	12.5
	2390
	8.64
	0
	0
	2.68

	
	227
	412.7
	490
	437.5
	0.89
	12.5
	2390
	8.64
	0.25
	5
	3.13

	
	227
	412.7
	490
	437.5
	1.45
	12.5
	2390
	8.64
	0.5
	5
	3.2

	
	227
	412.7
	490
	437.5
	2.31
	12.5
	2390
	8.64
	0.75
	5
	3.18

	
	227
	412.7
	490
	437.5
	2.84
	12.5
	2390
	8.64
	1
	5
	3.17

	
	259
	470.1
	0
	875
	0
	12.5
	2390
	8.64
	0
	0
	2.5

	
	259
	470.1
	0
	875
	0.89
	12.5
	2390
	8.64
	0.25
	5
	2.87

	
	259
	470.1
	0
	875
	1.45
	12.5
	2390
	8.64
	0.5
	5
	2.99

	
	259
	470.1
	0
	875
	2.31
	12.5
	2390
	8.64
	0.75
	5
	3

	
	259
	470.1
	0
	875
	2.84
	12.5
	2390
	8.64
	1
	5
	3.02

	19
	192
	426
	0
	905
	1.34
	20
	2240
	5.53
	0
	0
	2.62

	
	192
	426
	0
	905
	1.34
	20
	2240
	5.53
	0.5
	3
	2.94

	
	192
	426
	0
	905
	1.34
	20
	2240
	5.53
	0.75
	3
	2.65

	
	192
	426
	0
	905
	1.34
	20
	2240
	5.53
	1
	3
	2.57

	20 
	180.5
	340.6
	609.6
	609.6
	0
	19
	2172
	2.25
	0
	0
	2.4

	
	180.5
	340.6
	0
	1186.4
	0
	19
	2172
	2.25
	0
	0
	1.8

	
	180.5
	340.6
	609.6
	609.6
	0
	19
	2172
	2.25
	077
	4
	1.6

	
	180.5
	340.6
	0
	1186.4
	0
	19
	2172
	2.25
	077
	4
	1.5

	
	180.5
	340.6
	609.6
	609.6
	0
	19
	2172
	2.25
	0.144
	4
	1.9

	
	180.5
	340.6
	0
	1186.4
	0
	19
	2172
	2.25
	0.144
	4
	1.7

	21
	205
	337
	576
	576
	2.2
	20
	2491
	3.4
	0.1
	4
	3.89

	
	205
	337
	576
	576
	2.2
	20
	2491
	3.4
	0.136
	2
	4.18

	
	205
	337
	576
	576
	2.2
	20
	2491
	3.4
	0.1
	1
	4

	
	205
	337
	576
	576
	2.2
	20
	2491
	3.4
	0.1
	3
	4.22

	
	205
	337
	576
	576
	2.2
	20
	2491
	3.4
	05
	4
	3.53

	
	205
	337
	576
	576
	2.2
	20
	2491
	3.4
	0.1
	4
	3.89

	
	205
	337
	576
	576
	2.2
	20
	2491
	3.4
	0.2
	4
	3.9

	22
	170
	314.8
	534
	534
	3.2
	20
	2640
	4.85
	1
	1
	4.79

	
	170
	435.9
	506
	506
	4.4
	20
	2640
	4.85
	1
	1
	5.57

	
	170
	548.4
	476
	476
	5.5
	20
	2640
	4.85
	1
	1
	6.72

	
	169
	422.5
	735
	315
	4.2
	20
	2640
	4.85
	1
	1
	5.53

	
	175
	473
	0
	938
	4.7
	20
	2640
	4.85
	1
	1
	5.35

	
	158
	405
	553
	553
	4.1
	20
	2640
	4.85
	0
	0
	2.77

	
	164
	420
	527
	527
	4.2
	20
	2640
	4.85
	0.5
	1
	4.11

	
	177
	453.8
	506
	506
	4.5
	20
	2640
	4.85
	1.5
	1
	7.02

	
	183
	469.2
	473
	473
	4.7
	20
	2640
	4.85
	2
	1
	7.61

	23
	200
	400
	720
	240
	1.18
	12.5
	2190
	5.64
	0
	0
	2.62

	
	200
	400
	480
	480
	1.9
	12.5
	2190
	5.64
	0
	0
	2.54

	
	200
	400
	240
	720
	2.05
	12.5
	2190
	5.64
	0
	0
	2.41

	
	200
	400
	240
	720
	2.15
	12.5
	2190
	5.64
	0
	0
	2.35

	
	200
	400
	720
	240
	2.23
	12.5
	2190
	5.64
	025
	3
	2.85

	
	200
	400
	480
	480
	2.38
	12.5
	2190
	5.64
	005
	3
	2.96

	
	200
	400
	240
	720
	2.45
	12.5
	2190
	5.64
	0.1
	3
	3.11

	
	200
	400
	0
	960
	2.5
	12.5
	2190
	5.64
	0.15
	3
	2.82

	24
	343.5
	514.5
	824.4
	206.1
	0
	19
	2580
	5.2
	0
	0
	2.34

	
	343.5
	514.5
	824.4
	206.1
	0
	19
	2580
	5.2
	0.1
	4
	2.42

	
	343.5
	514.5
	824.4
	206.1
	0
	19
	2580
	5.2
	0.3
	4
	2.63

	
	343.5
	514.5
	824.4
	206.1
	0
	19
	2580
	5.2
	0.5
	4
	2.81

	
	343.5
	514.5
	824.4
	206.1
	0
	19
	2580
	5.2
	1
	4
	2.93

	
	343.5
	514.5
	824.4
	206.1
	0
	19
	2580
	5.2
	1.5
	4
	3.28

	25
	190
	378
	0
	1052
	2.16
	20
	2600
	3.8
	0.1
	4
	2.91

	
	190
	378
	0
	1052
	2.16
	20
	2600
	3.8
	0.2
	4
	3.15

	
	190
	378
	0
	1052
	2.16
	20
	2600
	3.8
	0.3
	4
	3.07

	
	190
	378
	0
	1052
	2.16
	20
	2600
	3.8
	0.4
	4
	2.98

	
	163
	362
	0
	1099
	1.81
	20
	2600
	3.8
	0.1
	4
	3.39

	
	163
	362
	0
	1099
	1.81
	20
	2600
	3.8
	0.2
	4
	3.57

	
	163
	362
	0
	1099
	1.81
	20
	2600
	3.8
	0.3
	4
	3.61

	
	163
	362
	0
	1099
	1.81
	20
	2600
	3.8
	0.4
	4
	3.43

	
	160
	414
	0
	1112
	2.21
	20
	2600
	3.8
	0.1
	4
	3.95

	
	160
	414
	0
	1112
	2.21
	20
	2600
	3.8
	0.2
	4
	3.64

	
	160
	414
	0
	1112
	2.21
	20
	2600
	3.8
	0.3
	4
	4.04

	
	160
	414
	0
	1112
	2.21
	20
	2600
	3.8
	0.4
	4
	4.14

	26
	184.5
	410
	605
	605
	0.5
	20
	2480
	4.14
	0.16
	5
	3.4

	
	184.5
	410
	605
	605
	0.5
	20
	2480
	4.14
	0.19
	6
	3.2

	
	184.5
	410
	605
	605
	0.5
	20
	2480
	4.14
	0.4
	1
	3.9

	27
	210
	425
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	1.92

	
	210
	425
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	1.71

	
	210
	425
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	1.96

	
	210
	425
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	1.7

	
	210
	425
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	1.91

	
	210
	425
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	1.65

	
	210
	412.5
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	2.01

	
	210
	412.5
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	1.43

	
	210
	412.5
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	2.03

	
	210
	412.5
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	1.46

	
	210
	412.5
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	2

	
	210
	412.5
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	1.66

	
	210
	400
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	1.85

	
	210
	400
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	1.76

	
	210
	400
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	1.9

	
	210
	400
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	1.49

	
	210
	400
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	1.98

	
	210
	400
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	1.51

	
	210
	391
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	1.96

	
	210
	391
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.4
	4
	1.56

	
	210
	391
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	1.94

	
	210
	391
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	0.75
	4
	1.68

	
	210
	391
	590
	529
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	1.83

	
	210
	391
	0
	1058
	0
	20
	2460
	6.07
	1.13
	4
	1.65

	28
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.1
	1
	1.78

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.15
	1
	1.84

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.2
	1
	1.7

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.25
	1
	1.89

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.3
	1
	2.33

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.2
	1
	2.15

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.3
	1
	2.51

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.4
	1
	2.38

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.5
	1
	2.14

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.6
	1
	2.25

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.3
	1
	1.72

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.45
	1
	1.64

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.6
	1
	1.7

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.75
	1
	1.75

	
	137.5
	327.6
	0
	1474
	0
	19
	2610
	5.73
	0.9
	1
	1.68

	29
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	0.3
	3
	1.4

	
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	0.6
	3
	2

	
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	0.9
	3
	1.77

	
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	1.2
	3
	1.38

	
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	0.2
	2
	1.66

	
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	0.4
	2
	1.77

	
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	0.6
	2
	1.59

	
	98.28
	327.59
	0
	1474
	0
	20
	2609
	4.83
	0.8
	2
	1.46

	30
	180
	400
	850.8
	364.7
	0
	25
	2563
	4.92
	0.6
	1
	2.68

	
	180
	400
	607.8
	607.8
	0
	25
	2563
	4.92
	1.2
	1
	3.8

	
	180
	400
	0
	1215.5
	0
	25
	2563
	4.92
	1.8
	1
	4.64

	
	180
	400
	850.8
	364.7
	0
	25
	2563
	4.92
	0
	0
	2.77

	
	180
	360
	0
	1215.5
	0
	25
	2563
	4.92
	0.6
	1
	3.62

	
	180
	360
	607.8
	607.8
	0
	25
	2563
	4.92
	1.8
	1
	4.57

	
	180
	320
	607.8
	607.8
	0
	25
	2563
	4.92
	0
	0
	2.47

	
	180
	320
	0
	1215.5
	0
	25
	2563
	4.92
	0.6
	1
	3.06

	
	180
	320
	850.8
	364.7
	0
	25
	2563
	4.92
	1.8
	1
	3.91

	
	180
	280
	0
	1215.5
	0
	25
	2563
	4.92
	0
	0
	2.62

	
	180
	280
	607.8
	607.8
	0
	25
	2563
	4.92
	0.6
	1
	2.74

	
	180
	280
	850.8
	364.7
	0
	25
	2563
	4.92
	1.2
	1
	3.06


For fiber type, 1-Steel fiber, 2-Carbon fiber, 3- Polypropylene fiber, 4-Basalt fiber, 5-Glass fiber, 6-Woolen fiber.
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