Table 1.

Lattice parameter (a), crystallite size (D), microstrain (), X-ray density (XRD), IR vibrational frequencies (1 and 2) and the sublattice radii (rA and rB) for Co0.5Ni0.5+xFe2xO4 (0.0 ≤ x ≤ 0.4) sintered samples.

| x | a (Å) | ρXRD (g/cm3) | D (nm) | ((103× | ν1 (cm1) | ν2 (cm1) | rA (Å) | rB (Å) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 8.3585 | 5.411 | 86.7 | 1.632 | 576.9 | 378.2 | 0.49507 | 0.68007 |
| 0.1 | 8.3515 | 5.446 | 88.7 | 1.721 | 577.8 | 383.2 | 0.49465 | 0.67768 |
| 0.2 | 8.3561 | 5.456 | 81.8 | 1.709 | 576.9 | 385.2 | 0.49981 | 0.67642 |
| 0.3 | 8.3515 | 5.489 | 55.6 | 1.480 | 580.3 | 387.0 | 0.49882 | 0.67528 |
| 0.4 | 8.3496 | 5.515 | 58.1 | 1.426 | 580.2 | 392.2 | 0.50038 | 0.67367 |

Table 2.

Magnetic parameters for Co0.5Ni0.5+xFe2xO4 samples sintered at 600 C for 2 h and for as-prepared sample with x  0.2.

| x | M20 (emu/g) | Ms (emu/g) | Mr (emu/g) | Hc (Oe) | SQ | nexp (B) | nNéel (B) | θY-K (deg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 52.49 | 55.17 | 25.51 | 833 | 0.486 | 2.316 | 2.706 | 18.50 |
| 0.1 | 48.08 | 50.67 | 22.71 | 764 | 0.472 | 2.130 | 2.603 | 20.62 |
| 0.2 | 46.01 | 48.46 | 21.68 | 762 | 0.471 | 2.040 | 2.497 | 20.59 |
| 0.3 | 40.74 | 42.91 | 18.56 | 823 | 0.456 | 1.809 | 2.230 | 20.18 |
| 0.4 | 38.10 | 40.16 | 18.0 | 822 | 0.473 | 1.695 | 2.117 | 20.50 |
| 0.2 Ap | 58.25 | 62.26 | 29.08 | 1251 | 0.499 | --- | --- | --- |

Table 3.

The proposed cation distribution for Co0.5Ni0.5+xFe2xO4 (0.0  x  0.4, step 0.1) samples sintered at 600 C.

| x | Cation distribution |
| --- | --- |
| 0.0 | Co0.0502+Co0.0094+Ni0.0232+Fe0.9183+Co0.4412+Ni0.4352+Ni0.0293+Ni0.0134+Fe0.0862+Fe0.9873+Fe0.0094+O3.9982- |
| 0.1 | Co0.0532+Co0.0284+Ni0.0402+Fe0.8793+Co0.4192+Ni0.5172+Ni0.0313+Ni0.0124+Fe0.0402+Fe0.9713+Fe0.0104+O3.9912- |
| 0.2 | Co0.0742+Co0.0094+Ni0.0662+Fe0.8513+Co0.4172+Ni0.5812+Ni0.0323+Ni0.0214+Fe0.0182+Fe0.9103+Fe0.0214+O3.9482- |
| 0.3 | Co0.0662+Co0.0204+Ni0.0782+Fe0.8363+Co0.4142+Ni0.6492+Ni0.0393+Ni0.0344+Fe0.0052+Fe0.8293+Fe0.0304+O3.9362- |
| 0.4 | Co0.0872+Co0.0334+Ni0.0922+Fe0.7883+Co0.3802+Ni0.6992+Ni0.0863+Ni0.0234+Fe0.0002+Fe0.7953+Fe0.0174+O3.9082- |