Revealing the effects of high Al loading incorporation in the SBA-15 silica mesoporous material

Jorge Gajardoa,1, Julio Colmenares-Zerpaa,b,1, A.F. Peixotoc, D.S.A. Silvad, J.A. Silvad,

F. Gispert-Guiradoe, J. Llorcaf, E.A.Urquieta-Gonzalezd, g, J.B.O. Santosd, J. Szanyih,

C. Sepúlvedaa, M.G. Álvarezi,*, R.J. Chimentãoa,*

a Laboratorio de Investigación de Procesos Catalíticos y Adsorción (LIPROCAD), Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción,

Concepción, Casilla 160-C, Chile.

b Laboratorio de Cinética y Catálisis, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes,

Mérida 5101, Venezuela.

c LAQV-REQUIMTE, Departamento de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre, 4169-007 Porto, Portugal.

d Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil.

e Servei de Recursos Científics, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 43007, Spain.

f Institute of Energy Technologies, Department of Chemical Engineering and Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya, EEBE, Eduard Maistany 10-14, 08019 Barcelona, Spain.

g Research Center on Advanced Materials and Energy, Federal University of São Carlos, C. Postal 676, CEP, 13565-905, São Carlos, SP, Brasil.

h Institute for Integrated Catalysis, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA 99352, USA.

i GIR-QUESCAT. Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Salamanca. Spain. https://ror.org/02f40zc51.

1 These authors contributed equally to this work.

* Corresponding authors: mgalvarez@usal.es; rchimenton@udec.cl

Scheme 1. Methodology adopted in the synthesis of materials.

Table S1. Chemical composition determined by EDX and XPS techniques of the samples prepared using “pH-adjusting” method.

| Sample | Chemical composition |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XPS (at. %) |  |  |  | EDX (at. %) |  |  |  |
|  | Si 2p | Al 2p | O 1s | C 1s | Si | Al | O | C |
| SBA-15 | 30.4 | n.a. | 66.1 | 3.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| SBA-15 SiAl 15 | 29.8 | 2.6 | 63.3 | 4.3 | 24.61 | 1.63 | 63.08 | 6.65 |
| SBA-15 SiAl 10 | 29.1 | 3.1 | 63.6 | 4.2 | 22.26 | 2.22 | 66.36 | 6.94 |
| SBA-15 SiAl 2 | 21.4 | 10.3 | 60.8 | 7.5 | 19.32 | 9.25 | 65.86 | 6.80 |

n.d. = not determined, n.a. = not applicable.

|  | (A) |
| --- | --- |
|  | (B) |
|  | (C) |

Fig. S1. EDX spectrum of Al-containing mesoporous SBA-15: (A) SBA-15 SiAl 15; (B) SBA-15 SiAl 10, and (C) SBA-15 SiAl 2.

| (A) |  |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| (B) |  |
| (1) | (2) |

(C)

| (1) | (2) |
| --- | --- |

Fig. S2. Complementary HRTEM images of the samples: (A) SBA-15, (B) SBA-15 SiAl 10, and (C) SBA-15 SiAl 2.

Fig. S3. NH3-TPD curves of the materials.

Fig. S4. Overall XPS spectrum of the materials.