Table 3. Weibull Modulus and Characteristic Strength (N) with the respective 90% confidence interval of the different groups.
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P1.0 P15 PA 1.0 PA 1.5 E 1.0 E15
Upper CI 6.67 5.00 5.85 9.79 5.74 6.14
Weibull Modulus 4.77 a 3.23 a 4.32 a /.12 a 4.20 a 4.52 a
Lower CI 3.41 2.09 3.19 5.00 3.07 3.33
Upper CI 2711 3480 1662 1637 1070 1263
(S:Przf;ttﬁr('ﬂ;c 2483 a 2972 a 1512 b 1547 b 971 1154 ¢
Lower CI 2275 2539 1375 1461 881 1055
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