Table 2. The reduction of nitroaromatic compounds utilizing N-C/Fe3O4-Pd

| Entry | Nitroaromatic | Product | Time (min) | Yield (%)b | Melting point /m.p.Lit (°C) [6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 7 | >99 | 186/187-190 |
| 2 |  |  | 10 | >99 | 173-174/170-174 |
| 3 |  |  | 35 | >98 | 148/145-147 |
| 4 |  |  | 80 | 90 | 101/102-104 |
| 5 |  |  | 45 | 97 | 93-95/94-98 |
| 6 |  |  | 40 | 97 | 105-107/103-106 |
| 7 |  |  | 30 | >98 | 76-78/77-79 |
| 8 |  |  | 15 | 97 | 60-64/64-66 |
| 9 |  |  | 25 | 95 | Oil/-6 |
| a Reaction Condition: Nitro compounds (0.5 mmol), Catalyst (5 mg), H2O (3 mL), NaBH4 (3 mmol), 25°C b Isolated yield |  |  |  |  |  |