Table S1. The effect of N-C/Fe3O4-Pd nanocatalyst amount, Temperature, and Solvent a

| Entry | Catalyst (mg) | T (°C) | Solvent | Time (min) | Yield (%)b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 25 | H2O | 180 | Trace |
| 2 | 3 | 25 | H2O | 15 | 94 |
| 3 | 4 | 25 | H2O | 10 | 95 |
| 4 | 5 | 25 | H2O | 7 | 98 |
| 5 | 6 | 25 | H2O | 5 | 98 |
| 6 | 5 | 50 | H2O | 5 | 98 |
| 7 | 5 | 25 | H2O: Ethanol (1:1) | 50 | 40 |
| 8 | 5 | 25 | Ethanol | 60 | Trace |
| 9 | 5 | 25 | Methanol | 60 | 20 |
| 10 | 5 | 25 | DMF | 60 | Trace |
| 11 | 5 | 25 | DMSO | 60 | Trace |
| 12 | 5 | 25 | THF | 60 | Trace |
| 13 | 5 | 25 | CHCl3 | 60 | Trace |
| a Reaction Condition: 4-Nitrophenol (0.5 mmol), Solvent (3 mL), NaBH4 (3 mmol) b Isolated yield |  |  |  |  |  |