Table S1. The effect of N-C/Fe3O4-Pd nanocatalyst amount, Temperature, and Solvent a 
	


	Entry
	Catalyst (mg)
	T (°C)
	Solvent
	Time (min)
	Yield (%)b

	1
	-
	25
	H2O
	180
	Trace

	2
	3
	25
	H2O
	15
	94

	3
	4
	25
	H2O
	10
	95

	4
	5
	25
	H2O
	7
	98

	5
	6
	25
	H2O
	5
	98

	6
	5
	50
	H2O
	5
	98

	7
	5
	25
	H2O: Ethanol (1:1)
	50
	40

	8
	5
	25
	Ethanol 
	60
	Trace

	9
	5
	25
	Methanol
	60
	20

	10
	5
	25
	DMF
	60
	Trace

	11
	5
	25
	DMSO
	60
	Trace

	12
	5
	25
	THF
	60
	Trace

	13
	5
	25
	CHCl3
	60
	Trace

	a Reaction Condition: 4-Nitrophenol (0.5 mmol), Solvent (3 mL), NaBH4 (3 mmol) 
b Isolated yield
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