Appendix A

Flank wear of LUVAHSDM TC4 with different coated tools

| Coatings | FW1 (μm) | FW2 (μm) | FW3 (μm) | FW4 (μm) | Average flank wear & deviation (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlCrN | 78 | 93 | 82 | 75 | 82.00 7.87 |
| AlCrSiN | 76 | 77 | 78 | 85 | 79.00 4.08 |
| AlTiN | 60 | 52 | 56 | 58 | 56.50 3.42 |
| AlTiSiN | 67 | 68 | 70 | 66 | 67.75 1.71 |

Appendix B

Residual stress of LUVAHSDM TC4 with different coated tools

| Coatings | RS1 (Mpa) | RS2 (Mpa) | RS3 (Mpa) | Average RS & deviation (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlCrN | -115.6 | -228.2 | -188.8 | -177.53 57.14 |
| AlCrSiN | -144.7 | -176.1 | -165.3 | -162.03 15.95 |
| AlTiN | -68.2 | -128.6 | -98.9 | -98.57 30.20 |
| AlTiSiN | -91 | -120.5 | -103.4 | -104.97 14.81 |