Table S1 Kinetic parameters of phenol degradation

| Photocatalysts | Kinetics Equation | k1 (min-1) | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Blank | ln(C0/C) = 0.0001t+0.0079 | 0.0001 | 0.9946 |
| TiO2 | ln(C0/C) = 0.0037t+0.0707 | 0.0037 | 0.9919 |
| Solid wood | ln(C0/C) = 0.0079t+0.1373 | 0.0079 | 0.9903 |
| Wood Flour | ln(C0/C) = 0.009t+0.1631 | 0.0090 | 0.9906 |
| Lignocellulosic | ln(C0/C) = 0.0138t+0.1395 | 0.0138 | 0.9933 |