Table 1a. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of BBV3-R after sorption at a given time in g L-1 for 10 g L-1 rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g L-1 initial concentration of dye solution.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 5 | 0.0876 ± 0.00241 | 0.1788 ± 0.00670 | 0.2720 ± 0.00831 | 0.3700 ± 0.01205 | 0.4687 ± 0.01806 |
| 10 | 0.0829 ± 0.00280 | 0.1690 ± 0.00649 | 0.2571 ± 0.00919 | 0.3478 ± 0.01065 | 0.4409 ± 0.01418 |
| 15 | 0.0798 ± 0.00329 | 0.1628 ± 0.00584 | 0.2488 ± 0.01088 | 0.3404 ± 0.01116 | 0.4301 ± 0.01064 |
| 20 | 0.0771 ± 0.00294 | 0.1597 ± 0.00495 | 0.2442 ± 0.00883 | 0.3317 ± 0.01259 | 0.4224 ± 0.00954 |
| 30 | 0.0721 ± 0.00241 | 0.1541 ± 0.00361 | 0.2386 ± 0.00981 | 0.3256 ± 0.00766 | 0.4162 ± 0.01460 |
| 40 | 0.0690 ± 0.00273 | 0.1492 ± 0.00481 | 0.2312 ± 0.00564 | 0.3182 ± 0.01546 | 0.4101 ± 0.01373 |
| 60 | 0.0660 ± 0.00247 | 0.1436 ± 0.00600 | 0.2257 ± 0.00581 | 0.3132 ± 0.00844 | 0.4039 ± 0.01614 |
| 90 | 0.0598 ± 0.00249 | 0.1319 ± 0.00349 | 0.2127 ± 0.00825 | 0.3009 ± 0.01226 | 0.3915 ± 0.01537 |
| 120 | 0.0567 ± 0.00228 | 0.1257 ± 0.00336 | 0.1979 ± 0.00872 | 0.2885 ± 0.00975 | 0.3823 ± 0.01541 |
| 240 | 0.0474 ± 0.00187 | 0.1084 ± 0.00495 | 0.1747 ± 0.00822 | 0.2515 ± 0.00744 | 0.3359 ± 0.01153 |
| 360 | 0.0382 ± 0.00168 | 0.0973 ± 0.00196 | 0.1590 ± 0.00601 | 0.2268 ± 0.00757 | 0.3051 ± 0.00736 |
| 720 | 0.0292 ± 0.00075 | 0.0776 ± 0.00306 | 0.1256 ± 0.00534 | 0.1848 ± 0.00705 | 0.2588 ± 0.00966 |
| 1440 | 0.0289 ± 0.00129 | 0.0763 ± 0.00260 | 0.1238 ± 0.00480 | 0.1823 ± 0.00507 | 0.2557 ± 0.00592 |

Table 1b. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of BBV3-R after sorption at a given time in g L-1 for 20 g L-1 rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g L-1 initial concentration of dye solution

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 5 | 0.0752 ± 0.00283 | 0.1591 ± 0.00695 | 0.2442 ± 0.00897 | 0.3379 ± 0.01399 | 0.4255 ± 0.01548 |
| 10 | 0.0718 ± 0.00216 | 0.1504 ± 0.00483 | 0.2349 ± 0.00802 | 0.3182 ± 0.01076 | 0.4070 ± 0.01264 |
| 15 | 0.0659 ± 0.00263 | 0.1405 ± 0.00581 | 0.2164 ± 0.00543 | 0.3009 ± 0.01088 | 0.3915 ± 0.01754 |
| 20 | 0.0629 ± 0.00231 | 0.1319 ± 0.00457 | 0.2053 ± 0.00683 | 0.2885 ± 0.00982 | 0.3730 ± 0.01143 |
| 30 | 0.0567 ± 0.00226 | 0.1226 ± 0.00358 | 0.1960 ± 0.00818 | 0.2762 ± 0.00577 | 0.3606 ± 0.00838 |
| 40 | 0.0551 ± 0.00217 | 0.1158 ± 0.00433 | 0.1886 ±0.00567 | 0.2638 ± 0.00722 | 0.3421 ± 0.00992 |
| 60 | 0.0505 ± 0.00152 | 0.1072 ± 0.00483 | 0.1747 ± 0.00699 | 0.2391 ± 0.00892 | 0.3143 ± 0.01256 |
| 90 | 0.0459 ± 0.00192 | 0.0979 ± 0.00297 | 0.1608 ± 0.00580 | 0.2268 ± 0.00981 | 0.2943 ± 0.00996 |
| 120 | 0.0409 ± 0.00127 | 0.0949 ± 0.00313 | 0.1515 ± 0.00513 | 0.2144 ± 0.00594 | 0.2804 ± 0.00940 |
| 240 | 0.0351 ± 0.00156 | 0.0825 ±0.00271 | 0.1238 ± 0.00427 | 0.1774 ± 0.00372 | 0.2371 ± 0.01044 |
| 360 | 0.02890 ± 0.00125 | 0.0732 ± 0.00319 | 0.1099 ± 0.00363 | 0.1551 ± 0.00436 | 0.2140 ± 0.00824 |
| 720 | 0.01630 ± 0.00062 | 0.0467 ± 0.00163 | 0.0737 ± 0.00328 | 0.1082 ± 0.00405 | 0.1507 ± 0.00630 |
| 1440 | 0.01555 ± 0.00052 | 0.0454 ± 0.00187 | 0.0701 ± 0.00201 | 0.1032 ± 0.00271 | 0.1445 ± 0.00408 |

Table 1c. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of BBV3-R after sorption at a given time in g L-1 for 40 g L-1 rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g L-1 initial concentration of dye solution.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 5 | 0.0629 ± 0.00251 | 0.1319 ± 0.00517 | 0.2071 ± 0.00740 | 0.2885 ± 0.01082 | 0.3637 ± 0.01416 |
| 10 | 0.0551 ± 0.00169 | 0.1134 ± 0.00292 | 0.1886 ± 0.00861 | 0.2589 ± 0.00933 | 0.3298 ± 0.01227 |
| 15 | 0.0505 ± 0.00174 | 0.1072 ± 0.00512 | 0.1701 ± 0.00736 | 0.2329 ± 0.01068 | 0.2989 ± 0.01293 |
| 20 | 0.0474 ± 0.00224 | 0.1010 ± 0.00341 | 0.1608 ± 0.00643 | 0.2268 ± 0.00849 | 0.2835 ± 0.01347 |
| 30 | 0.0443 ± 0.00200 | 0.0918 ± 0.00252 | 0.1515 ± 0.00671 | 0.2021 ± 0.00994 | 0.2680 ± 0.00891 |
| 40 | 0.0382 ± 0.00173 | 0.0825 ± 0.00261 | 0.1330 ± 0.00633 | 0.1897 ± 0.00709 | 0.2371 ± 0.00698 |
| 60 | 0.0351 ± 0.00131 | 0.0702 ± 0.00188 | 0.1238 ± 0.00442 | 0.1712 ± 0.00789 | 0.2140 ± 0.00754 |
| 90 | 0.0289 ± 0.00132 | 0.0627 ± 0.00189 | 0.1052 ± 0.00390 | 0.1527 ± 0.00725 | 0.1908 ± 0.00921 |
| 120 | 0.0260 ± 0.00117 | 0.0609 ± 0.00152 | 0.0960 ± 0.00290 | 0.1403 ± 0.00567 | 0.1754 ± 0.00698 |
| 240 | 0.0206 ± 0.00093 | 0.0516 ± 0.00150 | 0.0702 ± 0.00327 | 0.1033 ± 0.00400 | 0.1445 ± 0.00470 |
| 360 | 0.0183 ± 0.00061 | 0.0443 ± 0.00201 | 0.0578 ± 0.00234 | 0.0867 ± 0.00339 | 0.1213 ± 0.00497 |
| 720 | 0.0122 ± 0.00051 | 0.0277 ± 0.00101 | 0.0430 ± 0.00139 | 0.0608 ± 0.00169 | 0.0835 ± 0.00371 |
| 1440 | 0.0115 ± 0.00048 | 0.0258 ± 0.00112 | 0.0413 ± 0.00175 | 0.0578 ± 0.00141 | 0.0786 ± 0.00255 |

Table 2a. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of BBS2-R after sorption at a given time in g L-1 for 10 g L-1 rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g L-1 initial concentration of dye solution.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 5 | 0.0735 ± 0.00283 | 0.1511 ± 0.00492 | 0.2407 ± 0.00921 | 0.3317 ± 0.00830 | 0.4280 ± 0.01448 |
| 10 | 0.0655 ± 0.00283 | 0.1444 ± 0.00597 | 0.2266 ± 0.00745 | 0.3129 ± 0.00850 | 0.4045 ± 0.01520 |
| 15 | 0.0615 ± 0.00262 | 0.1377 ± 0.00487 | 0.2166 ± 0.00459 | 0.3022 ± 0.00929 | 0.3945 ± 0.01429 |
| 20 | 0.0588 ± 0.00262 | 0.1310 ± 0.00486 | 0.2065 ± 0.00478 | 0.2888 ± 0.01065 | 0.3777 ± 0.01249 |
| 30 | 0.0534 ± 0.00199 | 0.1243 ± 0.00521 | 0.1965 ± 0.00754 | 0.2754 ± 0.00852 | 0.3610 ± 0.00971 |
| 40 | 0.0494 ± 0.00196 | 0.1176 ± 0.00494 | 0.1864 ± 0.00568 | 0.2620 ± 0.01077 | 0.3358 ± 0.00699 |
| 60 | 0.0454 ± 0.00146 | 0.1042 ± 0.00444 | 0.1764 ± 0.00538 | 0.2486 ± 0.00730 | 0.3208 ± 0.00905 |
| 90 | 0.0387 ± 0.00160 | 0.0975 ± 0.00299 | 0.1663 ± 0.00660 | 0.2352 ± 0.01003 | 0.3006 ± 0.00934 |
| 120 | 0.0353 ± 0.00135 | 0.0908 ± 0.00363 | 0.1512 ± 0.00353 | 0.2217 ± 0.00750 | 0.2906 ± 0.01073 |
| 240 | 0.0244 ± 0.00111 | 0.0707 ± 0.00227 | 0.1261 ± 0.00271 | 0.1869 ± 0.00598 | 0.2537 ± 0.00945 |
| 360 | 0.0177 ± 0.00058 | 0.0572 ± 0.00265 | 0.1110 ± 0.00401 | 0.1681 ± 0.00578 | 0.2269 ± 0.00630 |
| 720 | 0.0099 ± 0.00034 | 0.0360 ± 0.00166 | 0.0707 ± 0.00169 | 0.1110 ± 0.00396 | 0.1632 ± 0.00623 |
| 1440 | 0.0098 ± 0.00022 | 0.0353 ± 0.00138 | 0.0639 ± 0.00252 | 0.1042 ± 0.00393 | 0.1565 ± 0.00584 |

Table 2b. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of BBS2-R after sorption at a given time in g L-1 for 20 g L-1 rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g L-1 initial concentration of dye solution.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 5 | 0.0621 ± 0.00220 | 0.1444 ± 0.00575 | 0.2206 ± 0.00756 | 0.3022 ± 0.01185 | 0.3777 ± 0.01356 |
| 10 | 0.0548 ± 0.00188 | 0.1243 ± 0.00289 | 0.1925 ± 0.00700 | 0.2687 ± 0.00922 | 0.3358 ± 0.01395 |
| 15 | 0.0487 ± 0.00124 | 0.1122 ± 0.00382 | 0.1764 ± 0.00406 | 0.2486 ± 0.00777 | 0.3107 ± 0.01185 |
| 20 | 0.0420 ± 0.00164 | 0.1042 ± 0.00221 | 0.1613 ± 0.00495 | 0.2083 ± 0.00523 | 0.2939 ± 0.00927 |
| 30 | 0.0353 ± 0.00108 | 0.0908 ± 0.00216 | 0.1482 ± 0.00454 | 0.1949 ± 0.00463 | 0.2671 ± 0.00993 |
| 40 | 0.0320 ± 0.00106 | 0.0841 ± 0.00338 | 0.1382 ± 0.00317 | 0.1882 ± 0.00605 | 0.2537 ± 0.00971 |
| 60 | 0.0273 ± 0.00088 | 0.0707 ± 0.00229 | 0.1201 ± 0.00464 | 0.1681 ± 0.00650 | 0.2269 ± 0.00805 |
| 90 | 0.0239 ± 0.00086 | 0.0639 ± 0.00193 | 0.1060 ± 0.00384 | 0.1547 ± 0.00472 | 0.2101 ± 0.00744 |
| 120 | 0.0193 ± 0.00077 | 0.0539 ± 0.00213 | 0.0959 ± 0.00368 | 0.1413 ± 0.00547 | 0.1934 ± 0.00561 |
| 240 | 0.0133 ± 0.00048 | 0.0438 ± 0.00177 | 0.0758 ± 0.00252 | 0.1110 ± 0.00430 | 0.1599 ± 0.00653 |
| 360 | 0.0102 ± 0.00046 | 0.0320 ± 0.00124 | 0.0539 ± 0.00203 | 0.0959 ± 0.00198 | 0.1331 ± 0.00464 |
| 720 | 0.0079 ± 0.00028 | 0.0186 ± 0.00073 | 0.0345 ± 0.00146 | 0.0572 ± 0.00173 | 0.0928 ± 0.00310 |
| 1440 | 0.0072 ± 0.00030 | 0.0168 ± 0.00042 | 0.0320 ± 0.00097 | 0.0521 ± 0.00196 | 0.0895 ± 0.00283 |

Table 2c. Mean values of three measurements and standard deviation for concentration of BBS2-R after sorption at a given time in g L-1 for 40 g L-1 rice husk, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 g L-1 initial concentration of dye solution.

| t (min) | Co = 0.1 g L-1 | Co = 0.2 g L-1 | Co = 0.3 g L-1 | Co = 0.4 g L-1 | Co = 0.5 g L-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 ± 0 | 0.2 ± 0 | 0.3 ± 0 | 0.4 ± 0 | 0.5 ± 0 |
| 5 | 0.0454 ± 0.00161 | 0.1109 ± 0.00490 | 0.1713 ± 0.00452 | 0.2419 ± 0.00869 | 0.3073 ± 0.01181 |
| 10 | 0.0337 ± 0.00111 | 0.0841 ± 0.00376 | 0.1382 ± 0.00397 | 0.2083 ± 0.00794 | 0.2604 ± 0.01147 |
| 15 | 0.0286 ± 0.00093 | 0.0707 ± 0.00270 | 0.1261 ± 0.00456 | 0.1815 ± 0.00710 | 0.2269 ± 0.00537 |
| 20 | 0.0227 ± 0.00091 | 0.0639 ± 0.00221 | 0.1140 ± 0.00364 | 0.1681 ± 0.00378 | 0.2101 ± 0.00811 |
| 30 | 0.0185 ± 0.00066 | 0.0505 ± 0.00111 | 0.0959 ± 0.00271 | 0.1346 ± 0.00469 | 0.1934 ± 0.00568 |
| 40 | 0.0160 ± 0.00070 | 0.0438 ± 0.00151 | 0.0859 ± 0.00263 | 0.1212 ± 0.00423 | 0.1766 ± 0.00479 |
| 60 | 0.0135 ± 0.00038 | 0.0304 ± 0.00093 | 0.0738 ± 0.00176 | 0.1078 ± 0.00373 | 0.1515 ± 0.00516 |
| 90 | 0.0110 ± 0.00051 | 0.0260 ± 0.00075 | 0.0572 ± 0.00165 | 0.0944 ± 0.00293 | 0.1264 ± 0.00449 |
| 120 | 0.0092 ± 0.00036 | 0.0244 ± 0.00106 | 0.0505 ± 0.00140 | 0.0807 ± 0.00283 | 0.1096 ± 0.00395 |
| 240 | 0.0079 ± 0.00032 | 0.0193 ± 0.00081 | 0.0371 ± 0.00132 | 0.0572 ± 0.00228 | 0.0761 ± 0.00311 |
| 360 | 0.0077 ± 0.00024 | 0.0167 ± 0.00050 | 0.0306 ± 0.00105 | 0.0454 ± 0.00154 | 0.0609 ± 0.00165 |
| 720 | 0.0072 ± 0.00020 | 0.0118 ± 0.00028 | 0.0185 ± 0.00071 | 0.0300 ± 0.00118 | 0.0436 ± 0.00176 |
| 1440 | 0.0065 ± 0.00031 | 0.0098 ± 0.00032 | 0.0166 ± 0.00048 | 0.0260 ± 0.00096 | 0.0405 ± 0.00128 |

Fig. 1 Equilibrium curves for sorption of BBV3-R onto (a) 10 g L-1 ERH and (b) 20 g L-1 ERH

Fig. 2 Equilibrium curves for sorption of BBS2-R onto (a) 10 g L-1 ERH and (b) 20 g L-1 ERH

Fig. 3 Elovic plot for BBV-3R (a) 10 g L-1 ERH (b) 20 g L-1 ERH and (c) 40 g L-1 ERH

Fig. 4 Elovic plot for BBS-2R (a) 10 g L-1 ERH (b) 20 g L-1 ERH and (c) 40 g L-1 ERH

Fig. 5 Intraparticle diffusion of BBV3-R on (a) 20 g L-1 ERH and (b) 40 g L-1 ERH

Fig. 6 Intraparticle diffusion of BBS2-R on (a) 20 g L-1 ERH and (b) 40 g L-1 ERH

Fig. 7 Liquid film diffusion of BBV3-R on (a) 20 g L-1 ERH and (b) 40 g L-1 ERH

Fig. 8 Liquid diffusion of BBS2-R on (a) 20 g L-1 ERH and (b) 40 g L-1 ERH