Table 1. The value of Ha and F under different experiment conditions
	Parameters
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8

	T(K)
	312.2
	325.0
	336.3
	341.5
	336.3
	336.3
	336.3
	336.3

	CH2SO4(mol L-1)
	0.74
	0.74
	0.74
	0.74
	0.35
	1.31
	0.74
	0.74

	CMnS2O6(mol L-1)
	0.072
	0.072
	0.072
	0.072
	0.072
	0.072
	0.055
	0.109

	Ha
	0.135
	0.143
	0140
	0.140
	0.199
	0.115
	0.128
	0.177

	F
	1.49
	1.42
	1.33
	1.20
	1.29
	1.39
	1.04
	2.06

	T(K)
	365.0
	368.3
	371.5
	373.6
	371.5
	371.5
	371.5
	371.5

	CH2SO4(mol L-1)
	0.74
	0.74
	0.74
	0.74
	0.35
	1.31
	0.74
	0.74

	CMnS2O6(mol L-1)
	0.072
	0.072
	0.072
	0.072
	0.072
	0.072
	0.055
	0.109

	Ha
	0.274
	0.287
	0.276
	0.275
	0.299
	0.227
	0.253
	0.290

	F
	1.86
	1.78
	1.63
	1.50
	1.62
	1.74
	1.29
	2.55
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