Table caption

Table I:  Lattice parameters obtained by X-ray diffraction data at room temperature.

| Compounds | BLT | BLT0.9Nb0.08 |
| --- | --- | --- |
| Lattice parameter (a = b) (inÅ) | 3.9965(08) | 3.99897 |
| Lattice parameter (c) (inÅ) | 4.0192(22) | 4.01806 |
| Volume (in Å3) | 64,146(0,012) | 64,126(0,019) |

Table II: Definition of four possible complex formalisms.

|  | Z* | Y* | M* | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z* | (Y*)−1 | ( jωC0)−1M* | (jωC0)−1 (*)−1 |
|  | (Z*)−1 | Y* | jωC0 (M*)−1 | jωC0 * |
|  | jωC0 Z* | jωC0 (Y*)−1 | M* | (*)−1 |
|  | ( jωC0)−1(Z*)−1 | ( jωC0)−1 Y* | (M*)−1 | * |

Table III: CPE-E, CPE-T, wsr, and wsc extract parameters for BLT and BLT0.9Nb0.08 samples.

| DC-bias voltage (V) | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLT |
| Rg | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 |
| Rgb | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 | 1E6 |
| CPE-T1 | 5.7186E-10 | 5.8619E-10 | 5.9926E-10 | 5.9927E-10 | 5.9994E-10 | 6.0392E-10 | 6.4425E-10 |
| CPE-P1 | 0.85854 | 0.99962 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPE-T2 | 5.9447E-10 | 5.8974E-10 | 5.7103E-10 | 5.6462E-10 | 5.6172 E-10 | 5.5964E-10 | 5.0818E-10 |
| CPE-P2 | 1 | 0.87157 | 0.86356 | 0.86238 | 0.86181 | 0.85936 | 0.85764 |
| BLT0.9Nb0.08 |
| Rg | 2.4279E-13 | 3.4985E-13 | 4.0553E-13 | 4.0564E-13 | 4.093 E-13 | 4.4031E-13 | 5.411E-13 |
| Rgb | 4.8094E05 | 4.9033E05 | 5.165E05 | 5.2748E05 | 5.2868E05 | 5.3211E05 | 5.3824E05 |
| CPE-T1 | 8.0253E-12 | 7.3884E-12 | 6.8379E-12 | 5.2012E-12 | 4.0925E-12 | 3.3208E-12 | 2.0564E-12 |
| CPE-P1 | 0.96012 | 0.96105 | 0.96491 | 0.97129 | 0.97917 | 0.99779 | 0.99961 |
| CPE-T2 | 1.1748E-09 | 1.1941E-09 | 1.202E-09 | 1.2081E-09 | 1.2162E-09 | 1.244E-09 | 1.2505E-09 |
| CPE-P2 | 0.80578 | 0.80423 | 0.80241 | 0.80119 | 0.80086 | 0.79389 | 0.79775 |