| Structural parameters | 0% | 1% | 2% | 3% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FWHM (°) | 0.284342 | 0.410173 | 0.618650 | 0.653146 |
| Lattice constant (Å) | a=3.78602 c= 9.49800 | a= 3.78619 c= 9.49338 | a=3.78817 c= 9.49715 | a= 3.77803 c= 9.46036 |
| Tetragonality (c/a) | 2.508 | 2.507 | 2.507 | 2.504 |
| d-spacing (Å) | 3.516 | 3.516 | 3.518 | 3.508 |
| Unit cell volume, a2c (Å3) | 136.14 | 136.08 | 136.28 | 135.99 |
| Average crystallite size Dsc(nm) | 28 | 19 | 13 | 12 |
| Average crystallite size DW-H (nm) | 28.75 | 19.51 | 13.26 | 12.66 |
| Density, ρ (g/cm3) | 3.90 | 3.89 | 3.89 | 3.92 |
| Specific surface area, Sa (cm2/g) | 7.34*105 | 8.11*105 | 11.86*105 | 12.75*105 |
| ε (%) | 0.55 | 0.79 | 0.120 | 0.126 |
| εW-H (%) | 0.48 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
| δ (10-3 nm-2) | 1.28 | 2.77 | 5.91 | 6.94 |
| SF | 0.533 | 0.533 | 0.534 | 0.533 |

Table 1. Parameter value of undoped and doped mesoporous TiO2

Table 2 The best fitting values of equivalent circuit elements for all mesoporous TiO2 at 600K

|  | R1(Ω) | Q (10-10 F) | n | R2(106Ω) | Q(10-11F) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | 6085 | 8,113 | 0,92 | 1.00 | 1,839 | 1 |
| 1% | 4100 | 5,611 | 0,98 | 1,10 | 4,850 | 0,96 |
| 2% | 992 | 2.567 | 0.95 | 0.180 | 2.345 | 1 |
| 3% | 322 | 1.049 | 1 | 0.122 | 5.100 | 0.97 |