	Structural parameters
	0%
	1%
	2%
	3%

	FWHM (°)
	0.284342
	0.410173
	0.618650
	0.653146

	Lattice constant (Å)
	a=3.78602
c= 9.49800
	a= 3.78619
c= 9.49338
	a=3.78817
c= 9.49715
	a= 3.77803
c= 9.46036

	Tetragonality (c/a)
	2.508
	2.507
	2.507
	2.504

	d-spacing (Å)
	3.516
	3.516
	3.518
	3.508

	Unit cell volume, a2c (Å3)
	136.14
	136.08
	136.28
	135.99

	Average crystallite size Dsc(nm)
	28
	19
	13
	12

	Average crystallite size DW-H (nm)
	28.75
	19.51
	13.26
	12.66

	Density, ρ (g/cm3)
	3.90
	3.89
	3.89
	3.92

	Specific surface area, Sa (cm2/g)
	7.34*105
	8.11*105
	11.86*105
	12.75*105

	ε (%)
	0.55
	0.79
	0.120
	0.126

	εW-H (%)
	0.48
	0.58
	0.61
	0.62

	δ (10-3 nm-2)
	1.28
	2.77
	5.91
	6.94

	SF
	0.533
	0.533
	0.534
	0.533
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	R1(Ω)
	Q (10-10 F)
	n
	R2(106Ω)
	Q(10-11F)
	n

	0%
	6085
	8,113
	0,92
	1.00
	1,839
	1

	1%
	4100
	5,611
	0,98
	1,10
	4,850
	0,96

	2%
	992
	2.567
	0.95
	0.180
	2.345
	1

	3%
	322
	1.049
	1
	0.122
	5.100
	0.97
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