Table 1

| Models type | Parameters | Values |
| --- | --- | --- |
| Pseudo-first order | K1 (min-1) | 0.05 |
|  | qeq,cal (mg g-1) | 0.51 |
|  | qeq,exp (mg g-1) | 5.64 |
|  | R2 | 0.875 |
| Pseudo-second order | K2 (g mg-1 min-1) | 0.607 |
|  | qeq,cal (mg g-1) | 5.68 |
|  | qeq,exp (mg g-1) | 5.64 |
|  | R2 | 0.99 |

Table 2

| Langmuir |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KF | n | R2 | Qm | KL | R2 | RL |
| 2.76 | 1.736 | 0.958 | 200 | 0.045 | 0.98 | 0.818 |

Table 3

| Adsorbents | Qm (mg g-1) | References |
| --- | --- | --- |
| Fe3O4@ clinoptilolite | 44.052 | Noori et al.,2022 |
| Magnetite Alginate | 37.5 | Elwakeel et al., 2017 |
| Fe3O4/Activated Carbon | 35.31 | Foroutan et al., 2021 |
| Fe3O4@chitosan Fe3O4SiO2 | 183.2 200 | Du et al., 2014 This work |

| Temperature (K) | ΔG° (KJ mol-1) | ΔH° (J mol-1) | ΔS° (J mol-1 K-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 298 | -5.46 |  |  |
| 308 | -6.17 | 188.81 | 25.95 |
| 318 | -6.91 |  |  |
| 328 | -7.42 |  |  |