Table I. Details of TC specimens [16].

(a)

| Code | YP1 | YW |
| --- | --- | --- |
| Powder | ZrO2-8 mass %Y2O3 (HOSP, 11 m-125 m) | ZrO2-8 mass %Y2O3 (F&C, 45 m-106 m) |
| Spray process | APS | WPS |
| Porosity estimated from image (before annealing) | In-plane: Linear porosity: 3.4 % Globular porosity: 3.1 % Cross-plane: Lamellar porosity(horizontal): 3.6 % Lamellar porosity(vertical): 1.4 % Globular porosity: 2.5 % | In-plane: Linear porosity: 5.7 % Globular porosity: 1.9 % Cross-plane: Lamellar porosity(horizontal): 5.8 % Lamellar porosity(vertical): 1.9 % Globular porosity: 2.7 % |
| Microstructure (before annealing) | YP1 [cross] 50μm YP1 [in] 50μm | YW [in] YW [cross] 50μm 50μm |