Table I. Details of TC specimens [16].
(a)
	Code
	YP1
	YW

	Powder
	ZrO2-8 mass %Y2O3 
(HOSP, 11 m-125 m)
	ZrO2-8 mass %Y2O3 
(F&C, 45 m-106 m)

	Spray process
	APS
	WPS

	Porosity estimated from image (before annealing)
	In-plane:
Linear porosity: 3.4 %
Globular porosity: 3.1 %
Cross-plane:
Lamellar porosity(horizontal): 3.6 %
Lamellar porosity(vertical): 1.4 %
Globular porosity: 2.5 %
	In-plane:
Linear porosity: 5.7 %
Globular porosity: 1.9 %
Cross-plane:
Lamellar porosity(horizontal): 5.8 %
Lamellar porosity(vertical): 1.9 %
Globular porosity: 2.7 %

	Microstructure
(before annealing)
	YP1 [cross]
50μm
YP1 [in]
50μm

	YW [in] 
YW [cross]
50μm
50μm
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