Table       : Light microscope images of different diosmin nanocrystal formulations stored at 25oC and 4oC (magnified400X).

| Diosmin nanocrystals (freshly prepared) |  | Room temperature 25oC | Refrigerator 4oC |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 (Diosmin :HPMC E15) (1:0.5) P.S: 350.40 nm PDI: 0.62 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
| F2 (Diosmin:HPMC E15) (1:1) P.S: 276.90 nm PDI: 0.43 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
|  | Day 7 |  |  |
| Diosmin nanocrystals (freshly prepared) |  | Room temperature 25oC | Refrigerator 4oC |
| F3 (Diosmin:HPMC E15) (1:2) P.S: 257.00 nm PDI: 0.62 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
|  | Day 7 |  |  |
| F4(Diosmin:Poloxamer 407)(1:0.5) P.S: 473.4 nm PDI: 0.700 | Day 2 |  |  |
| F5 (Diosmin:Poloxamer 407)(1:1) P.S: 436.90 nm PDI: 0.73 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
| Diosmin nanocrystals (freshly prepared) |  | Room temperature 25oC | Refrigerator 4oC |
| F6 (Diosmin:Poloxamer407) (1:2) P.S: 567.70 nm PDI: 0.68 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
|  | Day 7 |  |  |
| F7 (Diosmin:MC) (1:0.5) P.S: 347.40 nm PDI: 0.47 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
|  | Day 7 |  |  |
| Diosmin nanocrystals (freshly prepared) |  | Room temperature 25oC | Refrigerator 4oC |
| F8 (Diosmin:MC) (1:1) P.S: 295.80 nm PDI: 0.44 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
|  | Day 7 |  |  |
| F9 (Diosmin:HPMC E15:Poloxamer 407) (1:0.5:0.5) P.S: 266.60 nm PDI: 0.59 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
| Diosmin nanocrystals (freshly prepared) |  | Room temperature 25oC | Refrigerator 4oC |
| F10 (Diosmin:HPMC E15:Poloxamer 407) (1:1:1) P.S: 301.10 nm PDI: 0.64 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
| F11 (Diosmin:MC: Poloxamer 407) (1:1:1) P.S: 474.50 nm PDI:0.53 | Day 2 |  |  |
|  | Day 5 |  |  |
|  | Day 7 |  |  |