Table 1 Standard conditions for synthesis of La, Ce, Dy co-doped ZnO nanoparticles

x = (0.00-0.05)

| Mole Fraction (La,Ce & Dy) | Zinc Acetate (M) | Lanthanum Acetate (M) | Cerium Acetate (M) | Dysprosium Acetate (M) | Diethylamine (CC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 |
| 0.01 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.5 |
| 0.02 | 0.5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.5 |
| 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| 0.04 | 0.5 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.5 |
| 0.05 | 0.5 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.5 |