Supplementary materials
Table 3 gives the revised anionic and cationic radii in the selected compounds.
Table 3. Anionic and revised cationic radii (Å) in selected fluorite-structured compounds
	Compound
	Anion
	Cation

	
	C.N.
	Species
	Revised ionic radius (Å)
	C.N.
	Species
	Revised ionic radius (Å)

	ZrO2
	4
	O(–II)
	1.266
	8
	Zr(IV)
	0.927

	HfO2
	4
	O(–II)
	1.279
	8
	Hf(IV)
	0.936

	CeO2
	4
	O(–II)
	1.353
	8
	Ce(IV)
	0.990

	UO2
	4
	O(–II)
	1.368
	8
	U(IV)
	1.001

	NpO2
	4
	O(–II)
	1.358
	8
	Np(IV)
	0.994

	PuO2
	4
	O(–II)
	1.349
	8
	Pu(IV)
	0.987

	AmO2
	4
	O(–II)
	1.344
	8
	Am(IV)
	0.984

	CmO2
	4
	O(–II)
	1.340
	8
	Cm(IV)
	0.981

	BkO2
	4
	O(–II)
	1.333
	8
	Bk(IV)
	0.976

	CfO2
	4
	O(–II)
	1.328
	8
	Cf(IV)
	0.972




