Supplementary materials

Table 3 gives the revised anionic and cationic radii in the selected compounds.

Table 3. Anionic and revised cationic radii (Å) in selected fluorite-structured compounds

| Compound | Anion |  |  | Cation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.N. | Species | Revised ionic radius (Å) | C.N. | Species | Revised ionic radius (Å) |
| ZrO2 | 4 | O(–II) | 1.266 | 8 | Zr(IV) | 0.927 |
| HfO2 | 4 | O(–II) | 1.279 | 8 | Hf(IV) | 0.936 |
| CeO2 | 4 | O(–II) | 1.353 | 8 | Ce(IV) | 0.990 |
| UO2 | 4 | O(–II) | 1.368 | 8 | U(IV) | 1.001 |
| NpO2 | 4 | O(–II) | 1.358 | 8 | Np(IV) | 0.994 |
| PuO2 | 4 | O(–II) | 1.349 | 8 | Pu(IV) | 0.987 |
| AmO2 | 4 | O(–II) | 1.344 | 8 | Am(IV) | 0.984 |
| CmO2 | 4 | O(–II) | 1.340 | 8 | Cm(IV) | 0.981 |
| BkO2 | 4 | O(–II) | 1.333 | 8 | Bk(IV) | 0.976 |
| CfO2 | 4 | O(–II) | 1.328 | 8 | Cf(IV) | 0.972 |