Table 3: TGA Raw Data for Breadfruit Seed Coat (BSC) Sample

| Temperature | Weight | Deriv. Weight |
| --- | --- | --- |
| °C | % | %/min |
| 0 |  |  |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |
| 30 |  |  |
| 40 | 98.82 | 0.9235 |
| 50 | 97.61 | 1.063 |
| 60 | 96.47 | 0.9702 |
| 70 | 95.56 | 0.7338 |
| 80 | 94.88 | 0.556 |
| 90 | 94.39 | 0.4049 |
| 100 | 94.03 | 0.3461 |
| 110 | 93.74 | 0.3064 |
| 120 | 93.52 | 0.2092 |
| 130 | 93.34 | 0.1665 |
| 140 | 93.17 | 0.2178 |
| 150 | 92.98 | 0.2041 |
| 160 | 92.75 | 0.2605 |
| 170 | 92.43 | 0.3135 |
| 180 | 92.12 | 0.3121 |
| 190 | 91.83 | 0.2848 |
| 200 | 91.53 | 0.3479 |
| 210 | 91.14 | 0.4266 |
| 220 | 90.6 | 0.6366 |
| 230 | 89.88 | 0.832 |
| 240 | 88.92 | 1.123 |
| 250 | 87.54 | 1.697 |
| 260 | 85.49 | 2.506 |
| 270 | 82.43 | 3.737 |
| 280 | 78 | 5.093 |
| 290 | 72.44 | 5.913 |
| 300 | 66.46 | 5.89 |
| 310 | 60.77 | 5.464 |
| 320 | 55.4 | 5.46 |
| 330 | 50.16 | 4.529 |
| 340 | 46.5 | 2.938 |
| 350 | 43.94 | 2.299 |
| 360 | 41.84 | 1.979 |
| 370 | 39.92 | 1.906 |
| 380 | 38.06 | 1.844 |
| 390 | 36.18 | 1.969 |
| 400 | 34.27 | 1.963 |
| 410 | 32.26 | 2.08 |
| 420 | 30.09 | 2.364 |
| 430 | 27.55 | 2.81 |
| 440 | 24.44 | 3.233 |
| 450 | 20.31 | 10.78 |
| 460 | 16.65 | 2.12 |
| 470 | 14.62 | 1.74 |
| 480 | 13.22 | 1.115 |
| 490 | 12.29 | 0.7519 |
| 500 |  |  |

Table 4: TGA Raw Data for Produced Sample

| Temperature | Weight | Deriv. Weight |
| --- | --- | --- |
| °C | % | %/min |
| 0 |  |  |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |
| 30 | 99.93 | 0.2008 |
| 40 | 99.62 | 0.431 |
| 50 | 99.32 | 0.3253 |
| 60 | 99.01 | 0.2297 |
| 70 | 98.72 | 0.3438 |
| 80 | 98.46 | 0.2551 |
| 90 | 98.17 | 0.2263 |
| 100 | 97.86 | 0.3119 |
| 110 | 97.59 | 0.162 |
| 120 | 97.32 | 0.3122 |
| 130 | 97.15 | 0.1136 |
| 140 | 97.04 | 0.08341 |
| 150 | 96.97 | -0.000197 |
| 160 | 96.95 | 0.01541 |
| 170 | 96.96 | -0.02042 |
| 180 | 96.98 | -0.04233 |
| 190 | 96.99 | 0.00412 |
| 200 | 97.01 | -0.03954 |
| 210 | 97.02 | -0.03065 |
| 220 | 97.03 | -0.01171 |
| 230 | 97.06 | -0.01354 |
| 240 | 96.95 | 0.2271 |
| 250 | 96.59 | 0.4813 |
| 260 | 96.07 | 0.5784 |
| 270 | 95.56 | 0.7008 |
| 280 | 94.76 | 0.9744 |
| 290 | 93.71 | 1.151 |
| 300 | 92.45 | 1.298 |
| 310 | 90.95 | 1.966 |
| 320 | 88.23 | 3.57 |
| 330 | 84.24 | 4.911 |
| 340 | 79.94 | 4.297 |
| 350 | 75.52 | 4.565 |
| 360 | 70.3 | 6.377 |
| 370 | 64.97 | 7.037 |
| 380 | 59.23 | 2.783 |
| 390 | 56.57 | 1.726 |
| 400 | 54.12 | 2.29 |
| 410 | 52.33 | 10.34 |
| 420 | 39.08 | 7.815 |
| 430 | 34.01 | 3.543 |
| 440 | 29.51 | 3.38 |
| 450 | 26.27 | 3.814 |
| 460 | 18.96 | 5.438 |
| 470 | 13.62 | 7.616 |
| 480 | 7.023 | 5.165 |
| 490 | 3.509 | 1.732 |
| 500 |  |  |

Table 5: DSC Raw Data for Breadfruit Seed Coat (BSC) Sample

| Temperature | Heat Flow |
| --- | --- |
| °C | W/g |
| 0 |  |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 40 |  |
| 50 | -2.248 |
| 60 | -3.838 |
| 70 | -4.107 |
| 80 | -4.235 |
| 90 | -4.282 |
| 100 | -4.321 |
| 110 | -4.329 |
| 120 | -4.113 |
| 130 | -3.886 |
| 140 | -3.827 |
| 150 | -3.798 |
| 160 | -3.728 |
| 170 | -3.671 |
| 180 | -3.623 |
| 190 | -3.583 |
| 200 | -3.451 |
| 210 | -3.188 |
| 220 | -2.862 |
| 230 | -2.336 |
| 240 | -1.528 |
| 250 | -0.7058 |
| 260 | -0.166 |
| 270 | 0.6281 |
| 280 | 1.569 |
| 290 | 2.708 |
| 300 | 3.866 |
| 310 | 5.068 |
| 320 | 6.254 |
| 330 | 7.354 |
| 340 | 8.036 |
| 350 | 8.774 |
| 360 | 9.585 |
| 370 | 10.31 |
| 380 | 10.79 |
| 390 | 10.85 |
| 400 | 10.5 |

Table 6: DSC Raw Data for Produced Sample

| Temperature | Heat Flow |
| --- | --- |
| °C | W/g |
| 0 |  |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 | -2.239 |
| 40 | -3.164 |
| 50 | -3.422 |
| 60 | -3.585 |
| 70 | -3.78 |
| 80 | -3.866 |
| 90 | -3.921 |
| 100 | -4.04 |
| 110 | -4.358 |
| 120 | -4.557 |
| 130 | -4.3 |
| 140 | -3.534 |
| 150 | -3.498 |
| 160 | -3.475 |
| 170 | -3.461 |
| 180 | -3.443 |
| 190 | -3.42 |
| 200 | -3.417 |
| 210 | -3.415 |
| 220 | -3.42 |
| 230 | -3.388 |
| 240 | -3.063 |
| 250 | -1.67 |
| 260 | -1.023 |
| 270 | -0.9815 |
| 280 | -1.063 |
| 290 | -1.042 |
| 300 | -1.066 |
| 310 | -0.4347 |
| 320 | 0.806 |
| 330 | 2.021 |
| 340 | 2.55 |
| 350 | 4.061 |
| 360 | 5.036 |
| 370 | 5.929 |
| 380 | 5.443 |
| 390 | 5.72 |
| 400 | 5.959 |