| Table 1: Codes and actual variables and their levels in BBD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codes | Variables | Level 1 (-1) | Level 2 (0) | Level 3 (+1) |
| A | CS-SL/Fe3O4 dose (g) | 0.02 | 0.06 | 0.1 |
| B | [AR88] (mg/L) | 10 | 30 | 50 |
| C | pH | 4 | 7 | 10 |
| D | Time (min) | 10 | 50 | 90 |

| Table 2: The 4 -variable BBD matrix and experimental data for [AR88] removal. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Run | A: Dose (g) | [AR88] (mg/L) | pH | Time (min) | [AR88] Removal (%) |
| 1 | 0.02 | 10 | 7 | 50 | 32.1 |
| 2 | 0.1 | 10 | 7 | 50 | 88.5 |
| 3 | 0.02 | 50 | 7 | 50 | 9.2 |
| 4 | 0.1 | 50 | 7 | 50 | 42.4 |
| 5 | 0.06 | 30 | 4 | 10 | 25.4 |
| 6 | 0.06 | 30 | 10 | 10 | 2.7 |
| 7 | 0.06 | 30 | 4 | 90 | 68.5 |
| 8 | 0.06 | 30 | 10 | 90 | 4.1 |
| 9 | 0.02 | 30 | 7 | 10 | 6.7 |
| 10 | 0.1 | 30 | 7 | 10 | 23.4 |
| 11 | 0.02 | 30 | 7 | 90 | 15.2 |
| 12 | 0.1 | 30 | 7 | 90 | 74.6 |
| 13 | 0.06 | 10 | 4 | 50 | 95.4 |
| 14 | 0.06 | 50 | 4 | 50 | 40.1 |
| 15 | 0.06 | 10 | 10 | 50 | 6.8 |
| 16 | 0.06 | 50 | 10 | 50 | 4.9 |
| 17 | 0.02 | 30 | 4 | 50 | 21.7 |
| 18 | 0.1 | 30 | 4 | 50 | 60.7 |
| 19 | 0.02 | 30 | 10 | 50 | 3.7 |
| 20 | 0.1 | 30 | 10 | 50 | 15.1 |
| 21 | 0.06 | 10 | 7 | 10 | 27.6 |
| 22 | 0.06 | 50 | 7 | 10 | 9.7 |
| 23 | 0.06 | 10 | 7 | 90 | 91.7 |
| 24 | 0.06 | 50 | 7 | 90 | 36.2 |
| 25 | 0.06 | 30 | 7 | 50 | 42.7 |
| 26 | 0.06 | 30 | 7 | 50 | 36.9 |
| 27 | 0.06 | 30 | 7 | 50 | 30.1 |
| 28 | 0.06 | 30 | 7 | 50 | 37.2 |
| 29 | 0.06 | 30 | 7 | 50 | 40.2 |

| Table 3: The physicochemical properties of the CS-SL/Fe3O4 |  |
| --- | --- |
| Analysis | CS-SL/Fe3O4 |
| C (wt. %) | 31.5 |
| H (wt. %) | 4.20 |
| N (wt. %) | 4.14 |
| BET surface area (m²/g) | 3.04 |
| Langmuir surface area (m2/g) | 4.69 |
| Total volume in pores (cm3/g) | 0.72 |
| Mean pore diameter (nm) Magnetization (emu/g) | 6.33 1.64 |

| Table 4: Analysis of variance (ANOVA) for AR88 removal. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source | Sum of Squares | df | Mean Square | F-value | p-value |
| Model | 20239.50 | 14 | 1445.68 | 19.05 | < 0.0001 |
| A-Dose | 3891.60 | 1 | 3891.60 | 51.29 | < 0.0001 |
| B-[AR88] | 3320.01 | 1 | 3320.01 | 43.76 | < 0.0001 |
| C-pH | 6279.19 | 1 | 6279.19 | 82.76 | < 0.0001 |
| D-Time | 3162.25 | 1 | 3162.25 | 41.68 | < 0.0001 |
| AB | 134.56 | 1 | 134.56 | 1.77 | 0.2042 |
| AC | 190.44 | 1 | 190.44 | 2.51 | 0.1355 |
| AD | 455.82 | 1 | 455.82 | 6.01 | 0.0280 |
| BC | 712.89 | 1 | 712.89 | 9.40 | 0.0084 |
| BD | 353.44 | 1 | 353.44 | 4.66 | 0.0488 |
| CD | 434.72 | 1 | 434.72 | 5.73 | 0.0312 |
| A² | 64.26 | 1 | 64.26 | 0.8469 | 0.3730 |
| B² | 443.09 | 1 | 443.09 | 5.84 | 0.0299 |
| C² | 487.86 | 1 | 487.86 | 6.43 | 0.0238 |
| D² | 108.24 | 1 | 108.24 | 1.43 | 0.2522 |
| Residual | 1062.25 | 14 | 75.87 |  |  |
| Lack of Fit | 972.74 | 10 | 97.27 | 4.35 | 0.0847 |
| Pure Error | 89.51 | 4 | 22.38 |  |  |
| Cor Total | 21301.75 | 28 |  |  |  |

| Table 5: PFO and PSO kinetic parameters for the adsorption AR88 on CS-SL/Fe3O4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO |  |  |  |  | PFO |  |  |  |  |  |  |  | qe exp. (mg/g) | AR88 Concentration (mg/L) |
| R2 | k2×10-2 (g/mg min) |  |  | qe cal (mg/g) |  |  | R2 |  | k1 (1/min) | qe cal (mg/g) |  |  |  |  |
| 0.98 |  | 0.674 | 24.4 |  |  | 0.99 |  | 0.114 |  |  | 22.97 | 23.08 |  | 20 |
| 0.99 |  | 0.121 | 46.5 |  |  | 0.99 |  | 0.046 |  |  | 41.88 | 42.31 |  | 40 |
| 0.97 |  | 0.073 | 62.3 |  |  | 0.93 |  | 0.036 |  |  | 55.45 | 60.06 |  | 60 |
| 0.98 |  | 0.042 | 93.9 |  |  | 0.95 |  | 0.033 |  |  | 82.74 | 88.69 |  | 80 |
| 0.96 |  | 0.048 | 91.4 |  |  | 0.91 |  | 0.035 |  |  | 81.08 | 105.03 |  | 100 |
| 0.90 |  | 0.013 | 120.8 |  |  | 0.88 |  | 0.013 |  |  | 101.57 | 121.07 |  | 140 |

Table 6: Parameters of the Langmuir, Freundlich, and Temkin isotherm models for the adsorption of AR88 on CS-SL/Fe3O4.

| Adsorption isotherm | Parameter | AR88 |
| --- | --- | --- |
| Langmuir | qm (mg/g) | 137.3 |
|  | Ka (L/mg) | 0.18 |
|  | R2 | 0.95 |
| Freundlich | Kf (mg/g) (L/mg)1/n | 36.38 |
|  | n | 2.85 |
|  | R2 | 0.98 |
| Temkin | KT (L/mg) | 7.38 |
|  | bT (J/mol) | 122.3 |
|  | R2 | 0.92 |

| Table 7: Comparison of the adsorption capacity of AR88 on CS-SL/Fe3O4 with different adsorbents. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adsorbents | qmax (mg/g) | References |  |
| CS-SL/Fe3O4 | 137.3 | This study |  |
| Phosphorylated Chitosan | 230 | [16] |  |
| Chitosan-Polyethyleneimine-Calcium Chloride | 1000 | [15] |  |
| Nitrogen-containing Graphitic Mesoporous Carbon | 309 | [43] |  |
| Magnetic Graphene Oxide/Cationic Hydrogel Nanocomposite | 3476.7 | [44] |  |
| Bio-Silica/Chitosan | 25.84 | [45] |  |

Table 8: Thermodynamic parameters for the adsorption of AR88 on CS-SL/Fe3O4 biocomposite.

| T (K) | Kd | ∆Go (kJ/mol) | ∆Ho (kJ/mol) | ∆So (J/mol K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 298.15 | 1.49 | -0.94 | 20.6 | 0.082 |
| 308.15 | 1.59 | -1.66 |  |  |
| 318.15 | 3.23 | -2.38 |  |  |
| 328.15 | 3.20 | -3.11 |  |  |