Appendix

Table A1 SCC mixes compressive strength and maturity

| ## Maturity (hour*°C) |  |  |  |  | ## Compressive strength (Kg/Cm²) |  |  |  |  | ## Mix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Age (day) |  |  |  |  | ## Age (day) |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## 14 | ## 7 | ## 3 | ## 2 | ## 28 | ## 14 | ## 7 | ## 3 | ## 2 |  |
| ## 21211 | ## - | ## 5134 | ## 2233 | ## 1499 | ## 333 | ## - | ## 257 | ## 206 | ## 142 | ## 1 |
| ## 21473 | ## 10674 | ## 5219 | ## 2115 | ## 1383 | ## 425 | ## 379 | ## 335 | ## 264 | ## 185 | ## 2 |
| ## 21497 | ## 10701 | ## 5370 | ## 2290 | ## 1493 | ## 356 | ## 327 | ## 301 | ## 250 | ## 159 | ## 3 |
| 21000 | ## 10745 | ## 5376 | ## 2360 | ## 1574 | ## 320 | ## 302 | ## 283 | ## 264 | ## 194 | ## 4 |
| 20871 | ## 10859 | ## 5345 | ## 2300 | ## 1552 | ## 336 | ## 319 | ## 297 | ## 276 | ## 202 | ## 5 |
| 20901 | ## 10523 | ## 5351 | ## 2265 | ## 1498 | ## 337 | ## 288 | ## 248 | ## 203 | ## 100 | ## 6 |
| 19524 | ## 10147 | ## 5318 | ## 2320 | ## 1612 | ## 447 | ## 431 | ## 423 | ## 342 | ## 333 | ## 7 |
| 19682 | ## 10504 | ## 4588 | ## 2348 | ## 1412 | ## 282 | ## 346 | ## 307 | ## 255 | ## 175 | ## 8 |
| 18989 | ## 10058 | ## 4878 | ## 2290 | ## 1493 | ## 353 | ## 345 | ## 248 | ## 250 | ## 208 | ## 9 |
| 18874 | ## 9612 | ## 4768 | ## 2096 | ## 1570 | ## 277 | ## 278 | ## 215 | ## 157 | ## 197 | ## 10 |
| 18031 | ## 9253 | ## 4676 | ## 2004 | ## 1401 | ## 393 | ## 244 | ## 278 | ## 238 | ## 193 | ## 11 |
| 18359 | ## 9435 | ## 4863 | ## 2158 | ## 1302 | ## 323 | ## 321 | ## 299 | ## 222 | ## 144 | ## 12 |
| 18310 | ## 9489 | ## 4824 | ## 2150 | ## 1450 | ## 462 | ## 445 | ## 409 | ## 322 | ## 249 | ## 13 |
| 18234 | ## 9226 | ## 4743 | ## 2042 | ## 1433 | ## 389 | ## 381 | ## 336 | ## 267 | ## 176 | ## 14 |
| 17993 | ## 9113 | ## 4712 | ## 2012 | ## 1414 | ## 351 | ## 472 | ## 462 | ## 346 | ## 345 | ## 15 |
| 17847 | ## 9167 | ## 4664 | ## 2075 | ## 1330 | ## 355 | ## 408 | ## 356 | ## 242 | ## 206 | ## 16 |
| 17692 | ## 9070 | ## 4561 | ## 2005 | ## 1392 | ## 385 | ## 300 | ## 265 | ## 195 | ## 150 | ## 17 |
| 17709 | ## 9003 | ## 4418 | ## 1968 | ## 1384 | ## 496 | ## 417 | ## 357 | ## 322 | ## 237 | ## 18 |

Table A2 SCCs compressive strength equations

| Equation |  | Mix |  | Equation |  | Mix | Equation |  | Mix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fc = 79.212ln(t) + 223.53 R² = 0.9131 | 13 |  | y = 46.672ln(t) + 304.48 R² = 0.8979 |  | 7 |  | fc = 67.813ln(t) + 114.63 R² = 0.9576 | 1 |  |
| fc = 77.341ln(t) + 159.65 R² = 0.8852 | 14 |  | fc = 42.601ln(t) + 190.42 R² = 0.5183 |  | 8 |  | fc = 88.377ln(t) + 194.27 R² = 0.9589 | 2 |  |
| fc = 21.017ln(t) + 354.55 R² = 0.1189 | 15 |  | fc = 55.842ln(t) + 172.45 R² = 0.8768 |  | 9 |  | fc = 67.144ln(t) + 148.04 R² = 0.8839 | 3 |  |
| fc = 68.085ln(t) + 181.23 R² = 0.7433 | 16 |  | fc = 43.022ln(t) + 141.32 R² = 0.7849 |  | 10 |  | fc = 40.994ln(t) + 193.18 R² = 0.8332 | 4 |  |
| fc = 84.105ln(t) + 95.896 R² = 0.9855 | 17 |  | fc = 59.053ln(t) + 154.56 R² = 0.7136 |  | 11 |  | fc = 43.959ln(t) + 200.57 R² = 0.8319 | 5 |  |
| fc = 88.377ln(t) + 194.27 R² = 0.9589 | 18 |  | fc = 65.601ln(t) + 134.42 R² = 0.8338 |  | 12 |  | fc = 79.657ln(t) + 80.795 R² = 0.9154 | 6 |  |