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Table S1 Experimental parameters for the synthesis of FGO nanocomposites
	Sample
	FeCl3·6H2O
	(NH2)2CO
	C6H5Na3O7·2H2O
	PAA
	H2O
	GO

	
	(mmol)
	(mmol）
	(mmol)
	(mL)
	(mL)
	(mg)

	Fe3O4
FGO1
	4
4
	20
20
	12
12
	0.75
0.75
	60
60
	0
25

	FGO2
	4
	20
	12
	0.75
	60
	75

	FGO3
	4
	20
	12
	0.75
	60
	125






















