Table S1 Experimental parameters for the synthesis of FGO nanocomposites

| Sample | FeCl3·6H2O | (NH2)2CO | C6H5Na3O7·2H2O | PAA | H2O | GO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mmol) | (mmol） | (mmol) | (mL) | (mL) | (mg) |
| Fe3O4 FGO1 | 4 4 | 20 20 | 12 12 | 0.75 0.75 | 60 60 | 0 25 |
| FGO2 | 4 | 20 | 12 | 0.75 | 60 | 75 |
| FGO3 | 4 | 20 | 12 | 0.75 | 60 | 125 |