Table 2

Electrochemical parameters and inhibition efficiency for corrosion of mild steel in 0.5 M HCl in the presence of different concentrations of TIB and BTP

| Conc. of inhibitors |  | Taflel data |  |  |  |  | Impedance data |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μM | Ecorr (mV vs. SCE ) | Icorr (μA cm2 ) | βa (mV/dec ) | βc (mV/dec ) | ηp % |  |  | Rct (Ω cm2 ) | Cdl (μF cm-2 ) |  | η % |
| 0 | -468 | 49 | 533 | 262 | ⸻ |  |  | 260 | 0.532 |  | ⸻ |
| 200 | -450 | 36 | 533 | 311 | 26 |  |  | 620 | 0.234 |  | 58 |
| TIB 400 | -441 | 26 | 448 | 268 | 47 |  |  | 760 | 0.195 |  | 66 |
| 600 | -437 | 10 | 548 | 258 | 80 |  |  | 1544 | 0.096 |  | 83 |
| 800 | -443 | 21 | 305 | 261 | 67 |  |  | 1099 | 0.110 |  | 79 |
| 1000 | -459 | 16 | 530 | 330 | 57 |  |  | 1223 | 0.132 |  | 76 |
| 0 | -463 | 25 | 530 | 260 | ⸻ |  |  | 254 | 0.541 |  | ⸻ |
| 200 | -444 | 12 | 529 | 299 | 52 |  |  | 703 | 0.203 |  | 64 |
| BTP 400 | -438 | 7 | 531 | 261 | 72 |  |  | 1370 | 0.102 |  | 81 |
| 600 | -459 | 9 | 525 | 264 | 64 |  |  | 930 | 0.150 |  | 73 |
| 800 | -444 | 16 | 532 | 263 | 36 |  |  | 527 | 0.264 |  | 52 |
| 1000 | -449 | 20 | 532 | 259 | 20 |  |  | 460 | 0.301 |  | 45 |