Table 4

Activation parameters for mild steel dissolution in 0.5 M HCl in the absence and the presence of optimum concentration of TIB and BTP in various temperatures

|  | 298.15 K | 313.15 K | 333.15 K | Ea (kJ/mol) | ΔHa (kJ/mol) | ΔSa (J/K.mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CR (mg/cm2.hr) | CR (mg/cm2.hr) | CR (mg/cm2.hr) |  |  |  |
| Blank (0.5 M HCl) | 0.644 | 0.999 | 1.900 | 24.904 | 22.981 | -171.767 |
| TIB (600 μM) | 0.110 | 0.191 | 0.364 | 28.227 | 30.759 | -182.742 |
| BTP (400 μM) | 0.137 | 0.286 | 0.496 | 30.150 | 27.529 | -168.691 |