(d)

(c)

MAP 1

Anabel

Chemical formula	mass%	Atom%	Sigma	Net	K ratio	Line

C	81.90	85.77	 0.06	108287	0.0331767	K

O*	18.10	14.23	 0.12	13956	0.0125770	K

Total	100.00	100.00

Acquisition Condition

Instrument     : 6010LA

Volt           : 10.00 kV

Current        : ---

Process Time   : T3

Live time      : 78.55 sec.

Real Time      : 79.22 sec.

DeadTime       : 1.00 %

Count Rate     : 1019.00 CP

Anabel

Chemical formula	mass%	Atom%	Sigma	Net	K ratio	Line

C	80.45	86.13	 0.05	124376	0.0498874	K

N*	0.58	0.53	 0.31	131	0.0004152	K

O	14.50	11.65	 0.09	17161	0.0202455	K

S*	1.74	0.70	 0.04	4759	0.0078419	K

Cl*	2.73	0.99	 0.06	6488	0.0130695	K

Total	100.00	100.00

Acquisition Condition

Instrument     : 6010LA

Volt           : 10.00 kV

Current        : ---

Process Time   : T3

Live time      : 60.00 sec.

Real Time      : 60.60 sec.

DeadTime       : 1.00 %

Count Rate     : 1356.00 CP

Volt           : 10.00 kV

Mag.           : x 2,000

Date           : 2022/11/23

Pixel          : 640 x 480

001

Anabel