(f)

(e)

MAP 1

Anabel

(h)

(g)

Chemical formula	mass%	Atom%	Sigma	Net	K ratio	Line

C	29.17	76.39	 0.04	39734	0.0121737	K

O	6.81	13.39	 0.05	13356	0.0120363	K

Au	64.01	10.22	 0.41	108686	0.1991843	M

Total	100.00	100.00

Acquisition Condition

Instrument     : 6010LA

Volt           : 10.00 kV

Current        : ---

Process Time   : T3

Live time      : 78.55 sec.

Real Time      : 79.73 sec.

DeadTime       : 1.00 %

Count Rate     : 1893.00 CP

Anabel

MAP 1

Anabel

Chemical formula	mass%	Atom%	Sigma	Net	K ratio	Line

C	14.35	65.31	 0.02	24173	0.0074070	K

O	3.48	11.88	 0.04	9658	0.0087042	K

Au	82.17	22.80	 0.39	185703	0.3403738	M

Total	100.00	100.00

Acquisition Condition

Instrument     : 6010LA

Volt           : 10.00 kV

Current        : ---

Process Time   : T3

Live time      : 78.54 sec.

Real Time      : 80.19 sec.

DeadTime       : 2.00 %

Count Rate     : 2069.00 CP

Anabel