# Appendix

Table A. Summary of fatigue test results.

| SN | Process | Stress (MPa) | *5.3Kt (MPa) | Life Cycles | Failure | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSC-1 | SP_Na2SO4_300 hrs at 700C | 231 | 1224.3 | 379,101 | No |  |
|  |  | 266 | 1409.8 | 100 | Yes |  |
| RSC-2 | Baseline_300 hrs at 700C | 231 | 1224.3 | 2,075,840 | No |  |
|  |  | 266 | 1409.8 | 27,310 | Yes |  |
| RSC-3 | LP 7-18-4_Na2SO4_300 hrs_700C | 266 | 1409.8 | 2,156,128 | No |  |
|  |  | 308 | 1632.4 | 2,225,237 | No |  |
|  |  | 357 | 1892.1 | 2,259,301 | No |  |
|  |  | 413 | 2188.9 | 1,659,157 | Yes |  |
| RSC-4 | LP+TME 7-18-4_Na2SO4_300 hrs at 700C | 266 | 1409.8 | 2,232,529 | No |  |
|  |  | 308 | 1632.4 | 2,268,573 | No |  |
|  |  | 357 | 1892.1 | 2,517,277 | No |  |
|  |  | 413 | 2188.9 | 2,037,810 | No |  |
| RSC-5 | Baseline_K2SO4_300 hrs at 700C | 231 | 1224.3 | 1,171,667 | No |  |
|  |  | 266 | 1409.8 | 5,153 | Yes |  |
| RSC-6 | LP+TME_K2SO4_300 hrs at 700C | 231 | 1224.3 | 1,118,901 | No |  |
|  |  | 266 | 1409.8 | 2,901,727 | No |  |
|  |  | 308 | 1632.4 | 2,654,241 | No |  |
|  |  | 357 | 1892.1 | 3,441,991 | No |  |
|  |  | 413 | 2188.9 | 82,006 | Yes | out of gauge |
| RSC-7 | Baseline_Na2SO4_300 hrs at 700C | 231 | 1409.8 | 397 | Yes |  |
| RSC-8 | Baseline | 231 | 1224.3 | 670,002 | No |  |
|  |  | 266 | 1409.8 | 175,517 | Yes |  |