|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/31/2020 6:19:50 PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 3000 |  |  |  | Takeoff: |  | 43.5 |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 23.3 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDS Spot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 36.05 |  |  |  |  |  |  | 56.44 |  | 305.08 |  |  |  | 11.18 |  |  |  | 0.0477 |  |  | 1.0857 |  |  |  | 0.9451 |  |  |  | 0.1219 |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MgK |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 8.09 |  |  |  | 67.61 |  |  |  | 0.0007 |  |  | 1.0064 |  |  |  | 0.9815 |  |  |  | 0.4535 |  |  |  |  |  |  | 1.0077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AlK |  |  |  |  |  | 1.98 |  |  |  |  |  |  | 1.84 |  | 139.27 |  |  |  | 8.52 |  |  |  | 0.0118 |  |  | 0.9698 |  |  |  | 0.9893 |  |  |  | 0.6040 |  |  |  |  |  |  | 1.0131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SiK |  |  |  |  |  | 8.71 |  |  |  |  |  |  | 7.77 |  | 720.34 |  |  |  | 4.97 |  |  |  | 0.0628 |  |  | 0.9916 |  |  |  | 0.9967 |  |  |  | 0.7154 |  |  |  |  |  |  | 1.0158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S K |  |  |  |  |  | 6.92 |  |  |  |  |  |  | 5.41 |  | 537.49 |  |  |  | 4.43 |  |  |  | 0.0574 |  |  | 0.9720 |  |  |  | 1.0103 |  |  |  | 0.8255 |  |  |  |  |  |  | 1.0331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | K K |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  |  |  | 0.93 |  | 99.56 |  |  |  | 11.39 |  |  |  | 0.0140 |  |  | 0.9212 |  |  |  | 1.0282 |  |  |  | 0.9351 |  |  |  |  |  |  | 1.1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  |  | 41.94 |  |  |  |  |  |  | 26.21 |  | 2255.44 |  |  |  | 2.11 |  |  |  | 0.3805 |  |  | 0.9384 |  |  |  | 1.0336 |  |  |  | 0.9554 |  |  |  |  |  |  | 1.0120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FeK |  |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  | 71.08 |  |  |  | 14.90 |  |  |  | 0.0236 |  |  | 0.8384 |  |  |  | 1.0579 |  |  |  | 0.9605 |  |  |  |  |  |  | 1.0517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |