|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/31/2020 6:19:50 PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kV: |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | Mag: |  |  | 3000 |  |  |  | Takeoff: |  | 43.5 |  |  |  |  |  | Live Time(s): |  |  | 23.3 |  |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDS Spot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Element |  |  |  |  |  | Weight % |  |  |  |  |  |  | Atomic % |  | Net Int. |  |  |  | Error % |  |  |  | Kratio |  |  | Z |  |  |  | R |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O K |  |  |  |  |  | 27.05 |  |  |  |  |  |  | 53.07 |  | 283.31 |  |  |  | 11.19 |  |  |  | 0.0399 |  |  | 1.1696 |  |  |  | 0.8906 |  |  |  | 0.1261 |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MgK |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.50 |  |  |  | 81.16 |  |  |  | 0.0002 |  |  | 1.0884 |  |  |  | 0.9304 |  |  |  | 0.4380 |  |  |  |  |  |  | 1.0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AlK |  |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  | 1.97 |  | 135.18 |  |  |  | 9.38 |  |  |  | 0.0103 |  |  | 1.0497 |  |  |  | 0.9392 |  |  |  | 0.5763 |  |  |  |  |  |  | 1.0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SiK |  |  |  |  |  | 7.44 |  |  |  |  |  |  | 8.32 |  | 702.79 |  |  |  | 5.21 |  |  |  | 0.0552 |  |  | 1.0742 |  |  |  | 0.9475 |  |  |  | 0.6848 |  |  |  |  |  |  | 1.0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S K |  |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  | 71.69 |  |  |  | 11.82 |  |  |  | 0.0069 |  |  | 1.0547 |  |  |  | 0.9631 |  |  |  | 0.6993 |  |  |  |  |  |  | 1.0185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | K K |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |  | 105.30 |  |  |  | 12.60 |  |  |  | 0.0133 |  |  | 1.0019 |  |  |  | 0.9842 |  |  |  | 0.8292 |  |  |  |  |  |  | 1.0646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CaK |  |  |  |  |  | 38.15 |  |  |  |  |  |  | 29.88 |  | 2257.22 |  |  |  | 3.05 |  |  |  | 0.3429 |  |  | 1.0214 |  |  |  | 0.9907 |  |  |  | 0.8642 |  |  |  |  |  |  | 1.0184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FeK |  |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |  | 70.92 |  |  |  | 15.35 |  |  |  | 0.0212 |  |  | 0.9173 |  |  |  | 1.0228 |  |  |  | 0.9387 |  |  |  |  |  |  | 1.0979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AuL |  |  |  |  |  | 20.96 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |  | 98.35 |  |  |  | 16.71 |  |  |  | 0.1533 |  |  | 0.6235 |  |  |  | 1.1186 |  |  |  | 1.0289 |  |  |  |  |  |  | 1.1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |