Table S1 Experimental Box-Behnken design matrix for modeling and optimization of Rifaximin removal by NiFe2O4/GO

| Run | pH | Time (minutes) | NiFe2O4/GO (mg/L) | Rifaximin (mg/L) | Response (%) | Predicted (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 10 | 2500 | 100 | 46.01 | 45.77 |
| 2 | 12 | 10 | 3000 | 60 | 54.179 | 53.73 |
| 3 | 12 | 10 | 3000 | 100 | 35.495 | 36.26 |
| 4 | 4 | 10 | 3000 | 60 | 91.235 | 90.63 |
| 5 | 8 | 10 | 3500 | 60 | 79.04 | 80.28 |
| 6 | 4 | 10 | 3500 | 80 | 85.358 | 86.44 |
| 7 | 8 | 15 | 2500 | 80 | 59.02 | 59.49 |
| 8 | 8 | 5 | 3500 | 80 | 76.025 | 75.71 |
| 9 | 12 | 10 | 3500 | 80 | 53.736 | 51.41 |
| 10 | 8 | 5 | 2500 | 80 | 53.54 | 52.60 |
| 11 | 8 | 10 | 3500 | 100 | 67.448 | 66.68 |
| 12 | 12 | 5 | 3000 | 80 | 39.539 | 42.68 |
| 13 | 8 | 10 | 3000 | 80 | 70.537 | 71.02 |
| 14 | 4 | 10 | 3000 | 100 | 77.194 | 77.74 |
| 15 | 8 | 15 | 3000 | 100 | 65.902 | 66.09 |
| 16 | 4 | 5 | 3000 | 80 | 87.24 | 87.19 |
| 17 | 8 | 5 | 3000 | 60 | 79.56 | 78.22 |
| 18 | 8 | 10 | 3000 | 80 | 70.894 | 71.02 |
| 19 | 8 | 10 | 3000 | 80 | 70.604 | 71.02 |
| 20 | 4 | 15 | 3000 | 80 | 87.05 | 84.92 |
| 21 | 12 | 15 | 3000 | 80 | 50.052 | 51.11 |
| 22 | 8 | 10 | 3000 | 80 | 72.05 | 71.02 |
| 23 | 8 | 15 | 3000 | 60 | 79.718 | 79.05 |
| 24 | 12 | 10 | 2500 | 80 | 30.21 | 27.97 |
| 25 | 8 | 5 | 3000 | 100 | 61.251 | 60.76 |
| 26 | 8 | 10 | 2500 | 60 | 61.81 | 62.59 |
| 27 | 8 | 15 | 3500 | 80 | 73.894 | 74.98 |
| 28 | 4 | 10 | 2500 | 80 | 70.105 | 71.27 |

Table S2 ANOVA results for Response Surface Quadratic model in adsorption removal of Rifaximin via NiFe2O4/GO

| Source | Sum of Squares | df | Mean Square | F-value | p-value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 6918.65 | 14 | 494.19 | 167.10 | <0.0001 | Significant |
| A-pH | 4600.95 | 1 | 4600.95 | 1555.74 | <0.0001 |  |
| B-Time | 28.46 | 1 | 28.46 | 9.62 | 0.0084 |  |
| C-NiFe2O4/GO | 1098.37 | 1 | 1098.37 | 371.40 | <0.0001 |  |
| D-Rifaximin | 709.05 | 1 | 709.05 | 239.75 | <0.0001 |  |
| AB | 28.64 | 1 | 28.64 | 9.68 | 0.0083 |  |
| AC | 17.11 | 1 | 17.11 | 5.79 | 0.0318 |  |
| AD | 5.39 | 1 | 5.39 | 1.82 | 0.2001 |  |
| BC | 14.48 | 1 | 14.48 | 4.90 | 0.0454 |  |
| BD | 5.05 | 1 | 5.05 | 1.71 | 0.2141 |  |
| CD | 4.43 | 1 | 4.43 | 1.50 | 0.2429 |  |
| A² | 183.39 | 1 | 183.39 | 62.01 | <0.0001 |  |
| B² | 4.82 | 1 | 4.82 | 1.63 | 0.2241 |  |
| C² | 229.02 | 1 | 229.02 | 77.44 | <0.0001 |  |
| D² | 4.31 | 1 | 4.31 | 1.46 | 0.2489 |  |
| Residual | 38.45 | 13 | 2.96 |  |  |  |
| Lack of Fit | 36.96 | 10 | 3.70 | 7.48 | 0.0623 | Not Significant |
| Pure Error | 1.48 | 3 | 0.4944 |  |  |  |
| Cor Total | 6957.10 | 27 |  |  |  |  |

R2=0.9940, Adjusted R²=0.9876, Predicted R² = 0.9665, Adequate Precision= 47.8630