Appendix

Table 5: Mean value and empirical standard deviations of surface texture parameters [3]

| tool | manufactured Material measure | mean value of Sa / µm | empirical standad devation of Sa / µm | mean value of Sa / µm | empirical standad devation of Sq / µm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1, AFL | 1 | 0.015 | 0.000 | 0.019 | 0.000 |
|  | 2 | 0.017 | 0.000 | 0.021 | 0.000 |
|  | 3 | 0.021 | 0.000 | 0.025 | 0.000 |
|  | 4 | 0.020 | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
|  | 5 | 0.017 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
|  | 6 | 0.018 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
|  | 7 | 0.017 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
|  | 8 | 0.017 | 0.001 | 0.022 | 0.001 |
|  | 9 | 0.017 | 0.000 | 0.021 | 0.000 |
|  | 10 | 0.016 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
|  | 11 | 0.020 | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
|  | 12 | 0.017 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
|  | 13 | 0.017 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
|  | 14 | 0.017 | 0.000 | 0.021 | 0.000 |
|  | 15 | 0.018 | 0.000 | 0.023 | 0.000 |
| T2, AFL | 1 | 0.055 | 0.001 | 0.071 | 0.001 |
|  | 2 | 0.052 | 0.000 | 0.065 | 0.000 |
|  | 3 | 0.046 | 0.000 | 0.058 | 0.000 |
|  | 4 | 0.039 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
|  | 5 | 0.036 | 0.000 | 0.046 | 0.000 |
|  | 6 | 0.038 | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
|  | 7 | 0.037 | 0.000 | 0.047 | 0.000 |
|  | 8 | 0.051 | 0.000 | 0.065 | 0.000 |
|  | 9 | 0.047 | 0.000 | 0.060 | 0.000 |
|  | 10 | 0.036 | 0.000 | 0.054 | 0.002 |
|  | 11 | 0.050 | 0.000 | 0.063 | 0,000 |
|  | 12 | 0.067 | 0.000 | 0.085 | 0.000 |
|  | 13 | 0.111 | 0.006 | 0.143 | 0.007 |
|  | 14 | 0.115 | 0.000 | 0.148 | 0.001 |
|  | 15 | 0.112 | 0.001 | 0.141 | 0.001 |
| T2, PPS | 1 | 3.031 | 0.003 | 3.372 | 0.004 |
|  | 2 | 3.008 | 0.001 | 3.345 | 0.001 |
|  | 3 | 2.997 | 0.003 | 3.332 | 0.003 |
|  | 4 | 2.993 | 0.001 | 3.329 | 0.001 |
|  | 5 | 2.995 | 0.002 | 3.331 | 0.002 |
|  | 6 | 3.008 | 0.002 | 3.342 | 0.002 |
|  | 7 | 3.034 | 0.002 | 3.373 | 0.002 |
|  | 8 | 3.025 | 0.003 | 3.363 | 0.003 |
|  | 9 | 3.063 | 0.001 | 3.407 | 0.002 |
|  | 10 | 3.068 | 0.001 | 3.414 | 0.001 |
|  | 11 | 3.074 | 0.004 | 3.422 | 0.004 |
|  | 12 | 3.077 | 0.001 | 3.425 | 0.002 |
|  | 13 | 3.076 | 0.003 | 3.424 | 0.003 |
|  | 14 | 3.081 | 0.002 | 3.429 | 0.003 |
|  | 15 | 3.078 | 0.002 | 3.427 | 0.002 |