[bookmark: _Hlk48640842]Suppl. Table 1. Chemical compositions of the beet sugar raw filter cake.
	Constituents
	Values (%)

	SiO2
	1.11

	Al2O3
	0.29

	Fe2O3
	0.24

	CaO
	47.73

	MgO
	3.21

	Na2O
	0.02

	K2O
	0.07

	SO3
	0.94

	TiO2
	0.02

	P2O5
	0.62

	Organic matter
	12

	pH value
	9.02





