Table 1 DSC scanning characteristic temperatures of the prepregs at different heating rates

| β（℃/min） | Ti (℃) | Tp (℃) | Tf (℃) | ΔH0(ΔH0(J/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 117.23 | 145.66 | 182.55 | 66.04 |
| 10 | 123.52 | 158.60 | 200.84 | 74.05 |
| 15 | 128.50 | 163.43 | 214.79 | 68.44 |
| 20 | 128.73 | 168.51 | 217.64 | 63.31 |