Supplementary Information

Table S1: Free formaldehyde content (Free F) of the different resins after one to four hours reaction time.

| Resin | Free F 1h / % | Free F 2h / % | Free F 3h / % | Free F 4h / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 PF | 1.44 ± 0.96 | 0.74 ± 0.39 | 0.35 ± 0.07 | 0.33 ± 0.07 |
| 85/15 hF | 2.75 ± 0.18 | 1.42 ± 0.13 | 0.80 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 |
| 70/30 hF | 3.92 ± 1.88 | 2.22 ± 0.93 | 1.47 ± 0.48 | 1.05 ± 0.30 |
| 55/45 hF | 6.17 ± 0.88 | 4.41 ± 0.54 | 3.11 ± 0.38 | 2.38 ± 0.36 |
| 85/15 lF | 3.32 ± 1.43 | 1.54 ± 0.45 | 0.93 ± 0.28 | 0.53 ± 0.13 |
| 70/30 lF | 3.11 ± 0.31 | 1.78 ± 0.30 | 1.09 ± 0.24 | 0.71 ± 0.16 |
| 55/45 lF | 4.41 ± 0.83 | 2.75 ± 0.86 | 1.93 ± 0.74 | 1.43 ± 0.56 |

Table S2: Density, solution uptake, WPG, and Bulking of the pine samples treated with different resins.

| Sample | Tfinal / °C | ρW / g/cm3 | Solution Uptake / % | WPG / % | Bulking / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 PF | 120 | 0.49 ± 0.04 | 178.3 ± 15.7 | 23.0 ± 1.9 | 10.6 ± 1.2 |
|  | 140 | 0.48 ± 0.03 | 182.9 ± 11.2 | 22.2 ± 1.3 | 9.6 ± 1.2 |
| 85/15 hF | 120 | 0.56 ± 0.01 | 146.6 ± 4.0 | 17.4 ± 0.5 | 8.1 ± 0.4 |
|  | 140 | 0.55 ± 0.01 | 149.0 ± 4.5 | 16.9 ± 0.6 | 7.4 ± 0.4 |
| 70/30 hF | 120 | 0.47 ± 0.02 | 183.1 ± 12.4 | 20.5 ± 1.3 | 8.2 ± 0.3 |
|  | 140 | 0.48 ± 0.02 | 180.9 ± 7.6 | 20.0 ± 3.7 | 8.0 ± 0.3 |
| 55/45 hF | 120 | 0.48 ± 0.01 | 178.7 ± 7.7 | 21.2 ± 3.7 | 8.6 ± 0.3 |
|  | 140 | 0.49 ± 0.01 | 175.1 ± 5.7 | 16.9 ± 1.2 | 7.6 ± 0.3 |
| 85/15 lF | 120 | 0.54 ± 0.02 | 156.1 ± 6.3 | 19.7 ± 0.7 | 8.0 ± 0.6 |
|  | 140 | 0.55 ± 0.03 | 154.1 ± 11.2 | 18.3 ± 1.3 | 7.9 ± 0.5 |
| 70/30 lF | 120 | 0.56 ± 0.02 | 149.1 ± 9.1 | 17.1 ± 1.2 | 7.7 ± 0.6 |
|  | 140 | 0.49 ± 0.02 | 175.5 ± 8.0 | 18.6 ± 1.1 | 7.9 ± 0.8 |
| 55/45 lF | 120 | 0.51 ± 0.03 | 167.0 ± 12.3 | 17.6 ± 2.3 | 8.0 ± 1.1 |
|  | 140 | 0.53 ± 0.02 | 158.3 ± 8.2 | 22.0 ± 7.8 | 8.2 ± 0.9 |

Table S3: Mass loss in relation to the overall sample weight (MLWood) and the resin weight (MLResin) of the pine samples treated with different resins.

| Sample | Tfinal / °C | MLWood / % | MLResin / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 PF | 120 | 1.6 ± 0.2 | 8.4 ± 1.2 |
|  | 140 | 0.9 ± 0.2 | 4.9 ± 0.8 |
| 85/15 hF | 120 | 1.5 ± 0.1 | 9.8 ± 0.7 |
|  | 140 | 0.9 ± 0.2 | 5.9 ± 1.4 |
| 70/30 hF | 120 | 2.1 ± 0.1 | 12.2 ± 0.9 |
|  | 140 | 1.4 ± 0.1 | 8.2 ± 0.8 |
| 55/45 hF | 120 | 2.4 ± 0.1 | 14.3 ± 1.9 |
|  | 140 | 1.7 ± 0.1 | 12.1 ± 1.3 |
| 85/15 lF | 120 | 1.6 ± 0.1 | 9.5 ± 0.9 |
|  | 140 | 1.0 ± 0.1 | 6.8 ± 1.1 |
| 70/30 lF | 120 | 2.2 ± 0.2 | 15.1 ± 0.8 |
|  | 140 | 1.1 ± 0.1 | 7.0 ± 0.9 |
| 55/45 lF | 120 | 2.7 ± 0.1 | 18.2 ± 2.0 |
|  | 140 | 1.5 ± 0.3 | 9.9 ± 4.0 |

Table S4: ASE of the pine samples treated with different resins.

| Sample | Tfinal / °C | ASE / % |
| --- | --- | --- |
| 100 PF | 120 | 54.7 ± 5.3 |
|  | 140 | 56.4 ± 2.2 |
| 85/15 hF | 120 | 50.3 ± 3.1 |
|  | 140 | 51.5 ± 2.5 |
| 70/30 hF | 120 | 53.1 ± 3.7 |
|  | 140 | 55.0 ± 3.2 |
| 55/45 hF | 120 | 48.8 ± 2.3 |
|  | 140 | 48.6 ± 1.5 |
| 85/15 lF | 120 | 45.0 ± 3.3 |
|  | 140 | 46.0 ± 4.1 |
| 70/30 lF | 120 | 39.2 ± 4.8 |
|  | 140 | 49.9 ± 3.5 |
| 55/45 lF | 120 | 34.5 ± 4.5 |
|  | 140 | 38.2 ± 5.8 |

Table S5: MLResin after EN-84 and ASE tests of the pine samples treated with different resins.

| Sample | Tfinal / °C | MLResin after EN-84 / % | MLResin after ASE / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 PF | 120 | 8.4 ± 1.2 | 12.6 ± 1.1 |
|  | 140 | 4.9 ± 0.8 | 7.9 ± 0.6 |
| 85/15 hF | 120 | 9.8 ± 0.7 | 14.0 ± 0.6 |
|  | 140 | 5.9 ± 1.3 | 8.8 ± 0.6 |
| 70/30 hF | 120 | 12.2 ± 0.9 | 19.3 ± 1.1 |
|  | 140 | 8.2 ± 0.8 | 14.6 ± 1.4 |
| 55/45 hF | 120 | 14.3 ± 1.9 | 21.9 ± 3.3 |
|  | 140 | 12.1 ± 1.3 | 20.7 ± 1.8 |
| 85/15 lF | 120 | 9.5 ± 0.9 | 13.6 ± 0.6 |
|  | 140 | 6.8 ± 1.1 | 9.5 ± 1.0 |
| 70/30 lF | 120 | 15.1 ± 0.8 | 18.4 ± 1.6 |
|  | 140 | 7.0 ± 0.9 | 9.7 ± 0.8 |
| 55/45 lF | 120 | 18.2 ± 2.0 | 23.5 ± 2.9 |
|  | 140 | 9.9 ± 4.0 | 12.2 ± 5.3 |