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      Clinical criteria  Photographic Criteria  

Treatment  Evaluation  period  Retention  Secondary Caries  Marginal    Adaptation  Restoration color  Marginal pigmentation  Anatomic Form  

      A   B  C  A   B  C  A   B  C  A   B  C  A   B  C  A   B  C  

Cention N  7 days  (Baseline)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15 (100%)  0 (0%)  0 (0%)  4 (26,6%)  11  (73,3%)  0 (0%)  15   100%  0 (0%)  0    (0%)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  

6  m onths  14  (93,3%)  0 (0%)  1 (6,6%)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  13  (86,3%)  1 (6,6%)  1 (6,6%)  4 (26,6%)  11  (73,3%)  0 (0%)  15   100%  0 (0%)  0    (0%)  8 (53,3%)  6  (40%)  1  (6,6%)  

Tetric N  C eram     Bulk Fill  7 days  (Baseline)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15 (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15 (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15 (100%)  0 (0%)  0    (0%)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  

6 months  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15  (100%)  0 (0%)  0 (0%)  15 (100%)  0 (0%)  0 (0%)  14  (93,3%)  1 (6,6%)  0 (0%)  14  (93,3%)  1  (6,6%)  0    (0%)  14  (93,3%)  1  (6,6%)  0 (0%)  


