| Reference | Film thickness [nm] | Laser wavelength (L) [nm] | Pulse duration (τL) | Threshold fluence Fth [mJ cm–2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| This work | 500 | 1,030 | 900 fs | 180 10 |
| Park et al.46 | 200 | 810 | 150 fs | 70 |
| Račiukaitis et al.47 | 120 | 266 | 10 ps | 210 |
|  |  | 355 |  | 560 |
|  |  | 532 |  | 3,040 |
| Choi et al.48 | 150 | 775 | 150 fs | 700 – 950 |
| Bian et al.49 | 140 | 800 | 100 fs | 200 |
| Risch et al.50 | 200 | 355 | <15 ps | 380 |
|  |  | 532 |  | 770 |
|  |  | 1064 |  | 400 |
| Bian et al.51 | 140 | 800 | 60 fs | 210 |
| Krause et al.52 | 600 | 1,030 | 300 fs | 450 |
| Rung et al.53 | 90 | 1,064 | 10 ns | 1,130 |
|  | 110 |  |  | 1,050 |
|  | 130 |  |  | 980 |
|  | 150 |  |  | 910 |
| Cheng et al.54 | 100 | 1,064 | < 500 fs | 300 |
| McDonell et al.55 | 30 | 266 | 8.6 ns | 180 30 |
|  |  | 355 | 20 ns | 320 20 |
|  |  | 532 | 9.0 ns | 3,500 490 |
|  |  | 1,064 | 9.2 ns | 620 80 |
|  |  | 343 | 500 fs | 250 20 |
|  |  | 1,030 |  | 260 30 |
| Kim et al.56,58 | 150 | 1,030 | 190 fs | 140 |
| Yoo et al.57 | 200 | 1,064 | 4.7 ns | 7,700 |
| Liao et al.59 | 300 | 1,064 | 13 ns | 1,500 |

Table S1. Calculated average threshold fluence using the D2 method as a function of the film thickness, laser wavelength and pulse duration.