DATA used for Modeling.

| LECA (%) | GGBS (%) | BMWA (%) | Density (kg/m3) | SP % | w/c ratio | CS (N/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 2498.37 | 1.4 | 0.4 | 35.14 |
| 0 | 0 | 0 | 2440.89 | 1.4 | 0.4 | 35.34 |
| 0 | 20 | 0 | 2364.15 | 1.4 | 0.4 | 37.31 |
| 0 | 20 | 0 | 2367.70 | 1.4 | 0.4 | 37.83 |
| 0 | 30 | 0 | 2407.11 | 1.4 | 0.4 | 39.18 |
| 0 | 30 | 0 | 2479.70 | 1.4 | 0.4 | 39.62 |
| 10 | 10 | 0 | 2288.59 | 1.4 | 0.4 | 32.72 |
| 10 | 10 | 0 | 2323.26 | 1.4 | 0.4 | 32.05 |
| 10 | 20 | 0 | 2408.59 | 1.4 | 0.4 | 33.55 |
| 10 | 20 | 0 | 2449.78 | 1.4 | 0.4 | 33.25 |
| 10 | 30 | 0 | 2264.00 | 1.4 | 0.4 | 30.90 |
| 10 | 30 | 0 | 2352.89 | 1.4 | 0.4 | 30.01 |
| 20 | 10 | 0 | 2288.59 | 1.4 | 0.4 | 29.32 |
| 20 | 10 | 0 | 2317.33 | 1.4 | 0.4 | 30.77 |
| 20 | 20 | 0 | 2344.30 | 1.4 | 0.4 | 30.02 |
| 20 | 20 | 0 | 2317.63 | 1.4 | 0.4 | 30.28 |
| 20 | 30 | 0 | 2433.19 | 1.4 | 0.4 | 30.98 |
| 20 | 30 | 0 | 2367.70 | 1.4 | 0.4 | 30.54 |
| 10 | 10 | 10 | 2314.37 | 1.4 | 0.4 | 33.17 |
| 10 | 10 | 10 | 2345.48 | 1.4 | 0.4 | 34.29 |
| 20 | 10 | 10 | 2258.07 | 1.4 | 0.4 | 28.46 |
| 20 | 10 | 10 | 2251.26 | 1.4 | 0.4 | 28.11 |
| 0 | 0 | 10 | 2323.26 | 1.4 | 0.4 | 29.47 |
| 0 | 0 | 10 | 2364.74 | 1.4 | 0.4 | 30.32 |
| 0 | 0 | 20 | 2318.22 | 1.4 | 0.4 | 30.82 |
| 0 | 0 | 20 | 2309.33 | 1.4 | 0.4 | 31.10 |
| 0 | 0 | 30 | 2166.52 | 1.4 | 0.4 | 25.92 |
| 0 | 0 | 30 | 2199.70 | 1.4 | 0.4 | 24.66 |
| 0 | 10 | 10 | 2302.52 | 1.4 | 0.4 | 30.51 |
| 0 | 10 | 10 | 2281.19 | 1.4 | 0.4 | 30.65 |
| 0 | 10 | 20 | 2436.44 | 1.4 | 0.4 | 30.36 |
| 0 | 10 | 20 | 2369.78 | 1.4 | 0.4 | 30.44 |
| 0 | 10 | 30 | 2288.30 | 1.4 | 0.4 | 27.57 |
| 0 | 10 | 30 | 2306.37 | 1.4 | 0.4 | 28.21 |
| 0 | 20 | 10 | 2403.56 | 1.4 | 0.4 | 29.35 |
| 0 | 20 | 10 | 2435.85 | 1.4 | 0.4 | 29.60 |
| 0 | 20 | 20 | 2240.59 | 1.4 | 0.4 | 28.56 |
| 0 | 20 | 20 | 2202.67 | 1.4 | 0.4 | 28.11 |
| 30 | 10 | 0 | 2312.89 | 1.4 | 0.4 | 29.10 |
| 30 | 10 | 0 | 2316.74 | 1.4 | 0.4 | 29.42 |
| 30 | 20 | 0 | 2347.56 | 1.4 | 0.4 | 29.88 |
| 30 | 20 | 0 | 2343.11 | 1.4 | 0.4 | 29.70 |
| 30 | 30 | 0 | 2253.33 | 1.4 | 0.4 | 30.65 |
| 30 | 30 | 0 | 2260.15 | 1.4 | 0.4 | 30.23 |
| 10 | 0 | 0 | 2341.33 | 1.4 | 0.4 | 32.12 |
| 10 | 0 | 0 | 2327.70 | 1.4 | 0.4 | 32.15 |
| 20 | 0 | 0 | 2255.11 | 1.4 | 0.4 | 31.08 |
| 20 | 0 | 0 | 2266.07 | 1.4 | 0.4 | 31.23 |
| 30 | 0 | 0 | 2191.41 | 1.4 | 0.4 | 28.57 |
| 30 | 0 | 0 | 2197.93 | 1.4 | 0.4 | 28.83 |
| 0 | 10 | 0 | 2429.04 | 1.4 | 0.4 | 34.87 |
| 0 | 10 | 0 | 2413.93 | 1.4 | 0.4 | 34.97 |
| 0 | 20 | 30 | 2111.41 | 1.4 | 0.4 | 29.12 |
| 0 | 20 | 30 | 2129.19 | 1.4 | 0.4 | 29.74 |
| 0 | 30 | 10 | 2312.89 | 1.4 | 0.4 | 30.77 |
| 0 | 30 | 10 | 2341.93 | 1.4 | 0.4 | 31.23 |
| 0 | 30 | 20 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 31.66 |
| 0 | 30 | 20 | 2230.52 | 1.4 | 0.4 | 32.07 |
| 0 | 30 | 30 | 2119.11 | 1.4 | 0.4 | 27.76 |
| 0 | 30 | 30 | 2140.44 | 1.4 | 0.4 | 28.51 |
| 10 | 0 | 10 | 2356.15 | 1.4 | 0.4 | 30.28 |
| 10 | 0 | 10 | 2336.59 | 1.4 | 0.4 | 30.91 |
| 10 | 0 | 20 | 2200.89 | 1.4 | 0.4 | 28.12 |
| 10 | 0 | 20 | 2251.26 | 1.4 | 0.4 | 27.92 |
| 10 | 0 | 30 | 2285.04 | 1.4 | 0.4 | 26.72 |
| 10 | 0 | 30 | 2222.81 | 1.4 | 0.4 | 25.91 |
| 10 | 10 | 20 | 2249.48 | 1.4 | 0.4 | 30.06 |
| 10 | 10 | 20 | 2280.89 | 1.4 | 0.4 | 30.33 |
| 10 | 10 | 30 | 2239.41 | 1.4 | 0.4 | 27.50 |
| 10 | 10 | 30 | 2193.19 | 1.4 | 0.4 | 26.59 |
| 10 | 20 | 10 | 2258.67 | 1.4 | 0.4 | 28.57 |
| 10 | 20 | 10 | 2298.07 | 1.4 | 0.4 | 28.96 |
| 0 | 20 | 20 | 2356.15 | 1.4 | 0.4 | 27.99 |
| 0 | 20 | 20 | 2403.56 | 1.4 | 0.4 | 28.12 |
| 10 | 20 | 30 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 27.07 |
| 10 | 20 | 30 | 2189.04 | 1.4 | 0.4 | 27.55 |
| 20 | 0 | 10 | 2231.41 | 1.4 | 0.4 | 27.06 |
| 20 | 0 | 10 | 2280.89 | 1.4 | 0.4 | 26.50 |
| 20 | 0 | 20 | 2242.37 | 1.4 | 0.4 | 29.17 |
| 20 | 0 | 20 | 2194.96 | 1.4 | 0.4 | 29.41 |
| 20 | 0 | 30 | 2243.85 | 1.4 | 0.4 | 28.37 |
| 20 | 0 | 30 | 2222.81 | 1.4 | 0.4 | 27.84 |
| 30 | 10 | 10 | 2224.00 | 1.4 | 0.4 | 30.04 |
| 30 | 10 | 10 | 2216.89 | 1.4 | 0.4 | 29.88 |
| 30 | 10 | 20 | 2200.30 | 1.4 | 0.4 | 30.77 |
| 30 | 10 | 20 | 2193.78 | 1.4 | 0.4 | 31.17 |
| 30 | 10 | 30 | 2183.11 | 1.4 | 0.4 | 28.06 |
| 30 | 10 | 30 | 2164.44 | 1.4 | 0.4 | 27.95 |
| 30 | 20 | 10 | 2200.30 | 1.4 | 0.4 | 30.64 |
| 30 | 20 | 10 | 2218.96 | 1.4 | 0.4 | 30.32 |
| 30 | 20 | 20 | 2144.00 | 1.4 | 0.4 | 30.65 |
| 30 | 20 | 20 | 2130.96 | 1.4 | 0.4 | 30.47 |
| 30 | 20 | 30 | 2132.15 | 1.4 | 0.4 | 28.11 |
| 30 | 20 | 30 | 2110.52 | 1.4 | 0.4 | 28.15 |
| 10 | 30 | 10 | 2200.30 | 1.4 | 0.4 | 31.76 |
| 10 | 30 | 10 | 2218.07 | 1.4 | 0.4 | 32.57 |
| 10 | 30 | 20 | 2218.96 | 1.4 | 0.4 | 28.81 |
| 10 | 30 | 20 | 2200.30 | 1.4 | 0.4 | 29.10 |
| 10 | 30 | 30 | 2178.37 | 1.4 | 0.4 | 28.94 |
| 10 | 30 | 30 | 2193.19 | 1.4 | 0.4 | 28.56 |
| 20 | 10 | 20 | 2161.78 | 1.4 | 0.4 | 29.89 |
| 20 | 10 | 20 | 2180.44 | 1.4 | 0.4 | 30.64 |
| 20 | 10 | 30 | 2208.30 | 1.4 | 0.4 | 25.43 |
| 20 | 10 | 30 | 2188.15 | 1.4 | 0.4 | 25.86 |
| 20 | 20 | 10 | 2179.56 | 1.4 | 0.4 | 29.73 |
| 20 | 20 | 10 | 2218.96 | 1.4 | 0.4 | 29.46 |
| 20 | 20 | 20 | 2186.96 | 1.4 | 0.4 | 27.50 |
| 20 | 20 | 20 | 2193.19 | 1.4 | 0.4 | 27.05 |
| 20 | 20 | 30 | 2170.07 | 1.4 | 0.4 | 26.77 |
| 20 | 20 | 30 | 2165.33 | 1.4 | 0.4 | 26.61 |
| 20 | 30 | 10 | 2307.85 | 1.4 | 0.4 | 25.99 |
| 20 | 30 | 10 | 2317.93 | 1.4 | 0.4 | 25.06 |
| 20 | 30 | 20 | 2286.81 | 1.4 | 0.4 | 23.66 |
| 20 | 30 | 20 | 2279.11 | 1.4 | 0.4 | 23.93 |
| 20 | 30 | 30 | 2251.26 | 1.4 | 0.4 | 23.12 |
| 20 | 30 | 30 | 2258.07 | 1.4 | 0.4 | 22.79 |
| 30 | 0 | 10 | 2316.74 | 1.4 | 0.4 | 23.54 |
| 30 | 0 | 10 | 2293.93 | 1.4 | 0.4 | 23.39 |
| 30 | 0 | 20 | 2267.26 | 1.4 | 0.4 | 21.80 |
| 30 | 0 | 20 | 2281.78 | 1.4 | 0.4 | 21.39 |
| 30 | 0 | 30 | 2252.44 | 1.4 | 0.4 | 20.38 |
| 30 | 0 | 30 | 2200.89 | 1.4 | 0.4 | 20.77 |
| 30 | 30 | 10 | 2260.15 | 1.4 | 0.4 | 26.25 |
| 30 | 30 | 10 | 2280.59 | 1.4 | 0.4 | 26.51 |
| 30 | 30 | 20 | 2200.89 | 1.4 | 0.4 | 24.90 |
| 30 | 30 | 20 | 2222.52 | 1.4 | 0.4 | 25.29 |
| 30 | 30 | 30 | 2164.15 | 1.4 | 0.4 | 23.06 |
| 30 | 30 | 30 | 2136.89 | 1.4 | 0.4 | 23.10 |
| 0 | 0 | 0 | 2377.19 | 0.6 | 0.45 | 33.90 |
| 0 | 0 | 0 | 2408.59 | 0.6 | 0.45 | 34.47 |
| 10 | 0 | 0 | 2314.67 | 0.6 | 0.45 | 30.15 |
| 10 | 0 | 0 | 2344.89 | 0.6 | 0.45 | 30.80 |
| 20 | 0 | 0 | 2317.93 | 0.6 | 0.45 | 29.11 |
| 20 | 0 | 0 | 2311.41 | 0.6 | 0.45 | 28.83 |
| 30 | 0 | 0 | 2261.04 | 0.6 | 0.45 | 29.83 |
| 30 | 0 | 0 | 2281.78 | 0.6 | 0.45 | 29.57 |
| 0 | 10 | 0 | 2492.44 | 0.6 | 0.45 | 30.79 |
| 0 | 10 | 0 | 2485.04 | 0.6 | 0.45 | 30.43 |
| 0 | 20 | 0 | 2330.67 | 0.6 | 0.45 | 30.83 |
| 0 | 20 | 0 | 2373.93 | 0.6 | 0.45 | 31.52 |
| 0 | 30 | 0 | 2513.19 | 0.6 | 0.45 | 32.50 |
| 0 | 30 | 0 | 2466.96 | 0.6 | 0.45 | 32.26 |
| 10 | 10 | 0 | 2352.00 | 0.6 | 0.45 | 27.77 |
| 10 | 10 | 0 | 2327.11 | 0.6 | 0.45 | 28.39 |
| 10 | 20 | 0 | 2432.89 | 0.6 | 0.45 | 34.77 |
| 10 | 20 | 0 | 2381.04 | 0.6 | 0.45 | 34.48 |
| 10 | 30 | 0 | 2394.67 | 0.6 | 0.45 | 33.34 |
| 10 | 30 | 0 | 2438.81 | 0.6 | 0.45 | 33.63 |
| 20 | 10 | 0 | 2530.67 | 0.6 | 0.45 | 29.00 |
| 20 | 10 | 0 | 2488.30 | 0.6 | 0.45 | 27.70 |
| 20 | 20 | 0 | 2347.85 | 0.6 | 0.45 | 28.57 |
| 20 | 20 | 0 | 2312.30 | 0.6 | 0.45 | 29.44 |
| 20 | 30 | 0 | 2312.00 | 0.6 | 0.45 | 28.30 |
| 20 | 30 | 0 | 2339.26 | 0.6 | 0.45 | 27.67 |
| 30 | 10 | 0 | 2336.00 | 0.6 | 0.45 | 27.10 |
| 30 | 10 | 0 | 2349.04 | 0.6 | 0.45 | 27.49 |
| 30 | 20 | 0 | 2492.44 | 0.6 | 0.45 | 25.08 |
| 30 | 20 | 0 | 2464.00 | 0.6 | 0.45 | 25.89 |
| 30 | 30 | 0 | 2406.52 | 0.6 | 0.45 | 28.39 |
| 30 | 30 | 0 | 2365.04 | 0.6 | 0.45 | 28.83 |
| 0 | 0 | 10 | 2285.63 | 0.6 | 0.45 | 33.19 |
| 0 | 0 | 10 | 2255.41 | 0.6 | 0.45 | 33.70 |
| 0 | 0 | 20 | 2307.56 | 0.6 | 0.45 | 30.87 |
| 0 | 0 | 20 | 2258.96 | 0.6 | 0.45 | 30.64 |
| 0 | 0 | 30 | 2165.63 | 0.6 | 0.45 | 22.48 |
| 0 | 0 | 30 | 2196.15 | 0.6 | 0.45 | 23.17 |
| 0 | 10 | 10 | 2242.67 | 0.6 | 0.45 | 30.70 |
| 0 | 10 | 10 | 2218.07 | 0.6 | 0.45 | 31.05 |
| 0 | 10 | 20 | 2222.81 | 0.6 | 0.45 | 28.93 |
| 0 | 10 | 20 | 2209.78 | 0.6 | 0.45 | 29.46 |
| 0 | 10 | 30 | 2161.78 | 0.6 | 0.45 | 23.68 |
| 0 | 10 | 30 | 2181.93 | 0.6 | 0.45 | 23.93 |
| 0 | 20 | 10 | 2280.89 | 0.6 | 0.45 | 31.32 |
| 0 | 20 | 10 | 2242.37 | 0.6 | 0.45 | 31.66 |
| 0 | 20 | 20 | 2191.11 | 0.6 | 0.45 | 26.35 |
| 0 | 20 | 20 | 2221.04 | 0.6 | 0.45 | 26.77 |
| 0 | 20 | 30 | 2210.07 | 0.6 | 0.45 | 24.10 |
| 0 | 20 | 30 | 2190.22 | 0.6 | 0.45 | 24.82 |
| 0 | 30 | 10 | 2312.59 | 0.6 | 0.45 | 31.61 |
| 0 | 30 | 10 | 2345.48 | 0.6 | 0.45 | 31.88 |
| 0 | 30 | 20 | 2285.63 | 0.6 | 0.45 | 28.51 |
| 0 | 30 | 20 | 2267.26 | 0.6 | 0.45 | 28.81 |
| 0 | 30 | 30 | 2258.96 | 0.6 | 0.45 | 24.12 |
| 0 | 30 | 30 | 2247.11 | 0.6 | 0.45 | 23.32 |
| 10 | 0 | 10 | 2187.26 | 0.6 | 0.45 | 27.23 |
| 10 | 0 | 10 | 2216.89 | 0.6 | 0.45 | 26.52 |
| 10 | 0 | 20 | 2258.67 | 0.6 | 0.45 | 30.50 |
| 10 | 0 | 20 | 2222.81 | 0.6 | 0.45 | 30.65 |
| 10 | 0 | 30 | 2148.44 | 0.6 | 0.45 | 27.83 |
| 10 | 0 | 30 | 2164.44 | 0.6 | 0.45 | 28.11 |
| 10 | 10 | 10 | 2326.52 | 0.6 | 0.45 | 30.99 |
| 10 | 10 | 10 | 2356.15 | 0.6 | 0.45 | 31.60 |
| 10 | 20 | 10 | 2356.15 | 0.6 | 0.45 | 32.98 |
| 10 | 20 | 10 | 2327.70 | 0.6 | 0.45 | 33.61 |
| 10 | 30 | 10 | 2137.48 | 0.6 | 0.45 | 20.55 |
| 10 | 30 | 10 | 2149.93 | 0.6 | 0.45 | 19.95 |
| 20 | 0 | 10 | 2225.19 | 0.6 | 0.45 | 18.59 |
| 20 | 0 | 10 | 2200.30 | 0.6 | 0.45 | 19.24 |
| 20 | 10 | 10 | 2222.81 | 0.6 | 0.45 | 20.85 |
| 20 | 10 | 10 | 2203.56 | 0.6 | 0.45 | 21.00 |
| 20 | 20 | 10 | 2178.37 | 0.6 | 0.45 | 29.96 |
| 20 | 20 | 10 | 2153.19 | 0.6 | 0.45 | 29.44 |
| 20 | 30 | 10 | 2285.63 | 0.6 | 0.45 | 27.15 |
| 20 | 30 | 10 | 2258.67 | 0.6 | 0.45 | 27.71 |
| 30 | 0 | 10 | 2257.19 | 0.6 | 0.45 | 20.99 |
| 30 | 0 | 10 | 2287.70 | 0.6 | 0.45 | 21.90 |
| 30 | 10 | 10 | 2180.44 | 0.6 | 0.45 | 22.71 |
| 30 | 10 | 10 | 2196.15 | 0.6 | 0.45 | 23.85 |
| 30 | 20 | 10 | 2170.07 | 0.6 | 0.45 | 18.32 |
| 30 | 20 | 10 | 2150.52 | 0.6 | 0.45 | 18.60 |
| 30 | 30 | 10 | 2228.44 | 0.6 | 0.45 | 27.12 |
| 30 | 30 | 10 | 2199.41 | 0.6 | 0.45 | 27.72 |
| 10 | 10 | 20 | 2222.81 | 0.6 | 0.45 | 28.11 |
| 10 | 10 | 20 | 2229.93 | 0.6 | 0.45 | 28.81 |
| 10 | 10 | 30 | 2144.89 | 0.6 | 0.45 | 26.64 |
| 10 | 10 | 30 | 2180.44 | 0.6 | 0.45 | 26.90 |
| 10 | 20 | 20 | 2331.56 | 0.6 | 0.45 | 27.70 |
| 10 | 20 | 20 | 2288.59 | 0.6 | 0.45 | 28.36 |
| 10 | 20 | 30 | 2170.37 | 0.6 | 0.45 | 27.21 |
| 10 | 20 | 30 | 2194.07 | 0.6 | 0.45 | 28.11 |
| 10 | 30 | 20 | 2164.74 | 0.6 | 0.45 | 19.03 |
| 10 | 30 | 20 | 2193.48 | 0.6 | 0.45 | 19.49 |
| 10 | 30 | 30 | 2119.11 | 0.6 | 0.45 | 20.30 |
| 10 | 30 | 30 | 2134.81 | 0.6 | 0.45 | 21.00 |
| 20 | 0 | 20 | 2191.41 | 0.6 | 0.45 | 20.88 |
| 20 | 0 | 20 | 2211.85 | 0.6 | 0.45 | 21.44 |
| 20 | 0 | 30 | 2111.11 | 0.6 | 0.45 | 18.34 |
| 20 | 0 | 30 | 2134.52 | 0.6 | 0.45 | 19.09 |
| 20 | 10 | 20 | 2134.22 | 0.6 | 0.45 | 29.28 |
| 20 | 10 | 20 | 2150.52 | 0.6 | 0.45 | 29.64 |
| 20 | 10 | 30 | 2170.07 | 0.6 | 0.45 | 26.06 |
| 20 | 10 | 30 | 2161.78 | 0.6 | 0.45 | 26.73 |
| 20 | 20 | 20 | 2153.78 | 0.6 | 0.45 | 27.21 |
| 20 | 20 | 20 | 2125.93 | 0.6 | 0.45 | 27.77 |
| 20 | 20 | 30 | 2159.70 | 0.6 | 0.45 | 23.41 |
| 20 | 20 | 30 | 2134.52 | 0.6 | 0.45 | 24.12 |
| 20 | 30 | 20 | 2223.41 | 0.6 | 0.45 | 23.55 |
| 20 | 30 | 20 | 2242.37 | 0.6 | 0.45 | 24.13 |
| 20 | 30 | 30 | 2212.44 | 0.6 | 0.45 | 20.85 |
| 20 | 30 | 30 | 2246.22 | 0.6 | 0.45 | 20.99 |
| 30 | 0 | 20 | 2222.81 | 0.6 | 0.45 | 19.66 |
| 30 | 0 | 20 | 2240.30 | 0.6 | 0.45 | 20.50 |
| 30 | 0 | 30 | 2210.07 | 0.6 | 0.45 | 18.35 |
| 30 | 0 | 30 | 2183.11 | 0.6 | 0.45 | 18.08 |
| 30 | 10 | 20 | 2171.26 | 0.6 | 0.45 | 20.35 |
| 30 | 10 | 20 | 2246.81 | 0.6 | 0.45 | 21.25 |
| 30 | 10 | 30 | 2208.30 | 0.6 | 0.45 | 18.32 |
| 30 | 10 | 30 | 2252.44 | 0.6 | 0.45 | 19.05 |
| 30 | 20 | 20 | 2149.93 | 0.6 | 0.45 | 21.00 |
| 30 | 20 | 20 | 2183.41 | 0.6 | 0.45 | 34.87 |
| 30 | 20 | 30 | 2147.56 | 0.6 | 0.45 | 20.19 |
| 30 | 20 | 30 | 2200.30 | 0.6 | 0.45 | 21.00 |
| 30 | 30 | 20 | 2170.07 | 0.6 | 0.45 | 22.69 |
| 30 | 30 | 20 | 2158.52 | 0.6 | 0.45 | 22.77 |
| 30 | 30 | 30 | 2134.22 | 0.6 | 0.45 | 21.27 |
| 30 | 30 | 30 | 2109.33 | 0.6 | 0.45 | 21.57 |
| 0 | 0 | 0 | 2458.07 | 1.4 | 0.4 | 36.10 |
| 0 | 20 | 0 | 2406.52 | 1.4 | 0.4 | 37.55 |
| 0 | 30 | 0 | 2436.44 | 1.4 | 0.4 | 39.21 |
| 10 | 10 | 0 | 2308.44 | 1.4 | 0.4 | 32.00 |
| 10 | 20 | 0 | 2409.19 | 1.4 | 0.4 | 33.92 |
| 10 | 30 | 0 | 2318.22 | 1.4 | 0.4 | 30.59 |
| 20 | 10 | 0 | 2284.74 | 1.4 | 0.4 | 29.50 |
| 20 | 20 | 0 | 2340.44 | 1.4 | 0.4 | 30.59 |
| 20 | 30 | 0 | 2407.41 | 1.4 | 0.4 | 30.84 |
| 10 | 10 | 10 | 2320.59 | 1.4 | 0.4 | 33.89 |
| 20 | 10 | 10 | 2256.89 | 1.4 | 0.4 | 27.77 |
| 0 | 0 | 10 | 2344.00 | 1.4 | 0.4 | 29.83 |
| 0 | 0 | 20 | 2314.67 | 1.4 | 0.4 | 31.39 |
| 0 | 0 | 30 | 2162.37 | 1.4 | 0.4 | 24.99 |
| 0 | 10 | 10 | 2278.81 | 1.4 | 0.4 | 29.46 |
| 0 | 10 | 20 | 2407.11 | 1.4 | 0.4 | 30.24 |
| 0 | 10 | 30 | 2283.26 | 1.4 | 0.4 | 27.23 |
| 0 | 20 | 10 | 2425.78 | 1.4 | 0.4 | 29.75 |
| 0 | 20 | 20 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 27.59 |
| 30 | 10 | 0 | 2314.67 | 1.4 | 0.4 | 28.86 |
| 30 | 20 | 0 | 2345.19 | 1.4 | 0.4 | 30.50 |
| 30 | 30 | 0 | 2255.41 | 1.4 | 0.4 | 30.59 |
| 10 | 0 | 0 | 2333.04 | 1.4 | 0.4 | 32.56 |
| 20 | 0 | 0 | 2259.56 | 1.4 | 0.4 | 30.65 |
| 30 | 0 | 0 | 2194.37 | 1.4 | 0.4 | 28.38 |
| 0 | 10 | 0 | 2415.41 | 1.4 | 0.4 | 34.45 |
| 0 | 20 | 30 | 2114.96 | 1.4 | 0.4 | 29.46 |
| 0 | 30 | 10 | 2324.44 | 1.4 | 0.4 | 31.92 |
| 0 | 30 | 20 | 2221.04 | 1.4 | 0.4 | 32.41 |
| 0 | 30 | 30 | 2130.96 | 1.4 | 0.4 | 28.12 |
| 10 | 0 | 10 | 2342.22 | 1.4 | 0.4 | 31.17 |
| 10 | 0 | 20 | 2234.67 | 1.4 | 0.4 | 27.22 |
| 10 | 0 | 30 | 2259.26 | 1.4 | 0.4 | 26.33 |
| 10 | 10 | 20 | 2258.07 | 1.4 | 0.4 | 29.70 |
| 10 | 10 | 30 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 27.12 |
| 10 | 20 | 10 | 2280.59 | 1.4 | 0.4 | 29.32 |
| 0 | 20 | 20 | 2375.70 | 1.4 | 0.4 | 28.41 |
| 10 | 20 | 30 | 2193.19 | 1.4 | 0.4 | 27.71 |
| 20 | 0 | 10 | 2255.41 | 1.4 | 0.4 | 27.65 |
| 20 | 0 | 20 | 2198.81 | 1.4 | 0.4 | 28.57 |
| 20 | 0 | 30 | 2242.37 | 1.4 | 0.4 | 28.01 |
| 30 | 10 | 10 | 2221.63 | 1.4 | 0.4 | 30.32 |
| 30 | 10 | 20 | 2197.93 | 1.4 | 0.4 | 30.42 |
| 30 | 10 | 30 | 2170.37 | 1.4 | 0.4 | 28.45 |
| 30 | 20 | 10 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 30.06 |
| 30 | 20 | 20 | 2133.63 | 1.4 | 0.4 | 30.02 |
| 30 | 20 | 30 | 2119.11 | 1.4 | 0.4 | 27.77 |
| 10 | 30 | 10 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 32.19 |
| 10 | 30 | 20 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 29.25 |
| 10 | 30 | 30 | 2183.41 | 1.4 | 0.4 | 28.64 |
| 20 | 10 | 20 | 2175.11 | 1.4 | 0.4 | 30.48 |
| 20 | 10 | 30 | 2193.19 | 1.4 | 0.4 | 26.06 |
| 20 | 20 | 10 | 2208.00 | 1.4 | 0.4 | 29.07 |
| 20 | 20 | 20 | 2190.81 | 1.4 | 0.4 | 27.13 |
| 20 | 20 | 30 | 2166.52 | 1.4 | 0.4 | 25.97 |
| 20 | 30 | 10 | 2314.67 | 1.4 | 0.4 | 25.45 |
| 20 | 30 | 20 | 2282.67 | 1.4 | 0.4 | 23.26 |
| 20 | 30 | 30 | 2255.41 | 1.4 | 0.4 | 23.05 |
| 30 | 0 | 10 | 2283.85 | 1.4 | 0.4 | 23.06 |
| 30 | 0 | 20 | 2280.89 | 1.4 | 0.4 | 22.08 |
| 30 | 0 | 30 | 2250.67 | 1.4 | 0.4 | 20.54 |
| 30 | 30 | 10 | 2261.04 | 1.4 | 0.4 | 26.78 |
| 30 | 30 | 20 | 2214.52 | 1.4 | 0.4 | 25.19 |
| 30 | 30 | 30 | 2149.93 | 1.4 | 0.4 | 22.77 |
| 0 | 0 | 0 | 2403.56 | 0.6 | 0.45 | 35.04 |
| 10 | 0 | 0 | 2327.70 | 0.6 | 0.45 | 30.45 |
| 20 | 0 | 0 | 2315.26 | 0.6 | 0.45 | 28.45 |
| 30 | 0 | 0 | 2279.11 | 0.6 | 0.45 | 30.47 |
| 0 | 10 | 0 | 2486.52 | 0.6 | 0.45 | 31.18 |
| 0 | 20 | 0 | 2369.19 | 0.6 | 0.45 | 31.17 |
| 0 | 30 | 0 | 2479.70 | 0.6 | 0.45 | 33.00 |
| 10 | 10 | 0 | 2342.52 | 0.6 | 0.45 | 27.55 |
| 10 | 20 | 0 | 2424.30 | 0.6 | 0.45 | 34.00 |
| 10 | 30 | 0 | 2408.30 | 0.6 | 0.45 | 33.88 |
| 20 | 10 | 0 | 2466.37 | 0.6 | 0.45 | 28.51 |
| 20 | 20 | 0 | 2340.44 | 0.6 | 0.45 | 29.24 |
| 20 | 30 | 0 | 2326.52 | 0.6 | 0.45 | 27.95 |
| 30 | 10 | 0 | 2344.30 | 0.6 | 0.45 | 26.63 |
| 30 | 20 | 0 | 2479.11 | 0.6 | 0.45 | 25.65 |
| 30 | 30 | 0 | 2377.48 | 0.6 | 0.45 | 27.69 |
| 0 | 0 | 10 | 2263.11 | 0.6 | 0.45 | 34.21 |
| 0 | 0 | 20 | 2280.89 | 0.6 | 0.45 | 31.37 |
| 0 | 0 | 30 | 2183.11 | 0.6 | 0.45 | 22.78 |
| 0 | 10 | 10 | 2237.63 | 0.6 | 0.45 | 30.35 |
| 0 | 10 | 20 | 2221.33 | 0.6 | 0.45 | 29.29 |
| 0 | 10 | 30 | 2170.07 | 0.6 | 0.45 | 23.52 |
| 0 | 20 | 10 | 2261.33 | 0.6 | 0.45 | 30.78 |
| 0 | 20 | 20 | 2209.19 | 0.6 | 0.45 | 25.44 |
| 0 | 20 | 30 | 2202.67 | 0.6 | 0.45 | 23.85 |
| 0 | 30 | 10 | 2330.67 | 0.6 | 0.45 | 31.06 |
| 0 | 30 | 20 | 2280.59 | 0.6 | 0.45 | 28.10 |
| 0 | 30 | 30 | 2256.59 | 0.6 | 0.45 | 23.63 |
| 10 | 0 | 10 | 2211.56 | 0.6 | 0.45 | 26.25 |
| 10 | 0 | 20 | 2237.63 | 0.6 | 0.45 | 30.15 |
| 10 | 0 | 30 | 2149.93 | 0.6 | 0.45 | 27.62 |
| 10 | 10 | 10 | 2331.56 | 0.6 | 0.45 | 31.32 |
| 10 | 20 | 10 | 2341.33 | 0.6 | 0.45 | 32.83 |
| 10 | 30 | 10 | 2119.11 | 0.6 | 0.45 | 20.19 |
| 20 | 0 | 10 | 2221.63 | 0.6 | 0.45 | 18.97 |
| 20 | 10 | 10 | 2221.63 | 0.6 | 0.45 | 20.38 |
| 20 | 20 | 10 | 2165.04 | 0.6 | 0.45 | 30.62 |
| 20 | 30 | 10 | 2280.89 | 0.6 | 0.45 | 26.32 |
| 30 | 0 | 10 | 2280.59 | 0.6 | 0.45 | 21.54 |
| 30 | 10 | 10 | 2194.07 | 0.6 | 0.45 | 24.12 |
| 30 | 20 | 10 | 2164.74 | 0.6 | 0.45 | 18.90 |
| 30 | 30 | 10 | 2213.04 | 0.6 | 0.45 | 27.64 |
| 10 | 10 | 20 | 2221.63 | 0.6 | 0.45 | 29.03 |
| 10 | 10 | 30 | 2175.41 | 0.6 | 0.45 | 27.16 |
| 10 | 20 | 20 | 2318.22 | 0.6 | 0.45 | 27.58 |
| 10 | 20 | 30 | 2192.00 | 0.6 | 0.45 | 27.75 |
| 10 | 30 | 20 | 2170.07 | 0.6 | 0.45 | 18.90 |
| 10 | 30 | 30 | 2132.15 | 0.6 | 0.45 | 20.85 |
| 20 | 0 | 20 | 2198.81 | 0.6 | 0.45 | 21.28 |
| 20 | 0 | 30 | 2120.30 | 0.6 | 0.45 | 19.24 |
| 20 | 10 | 20 | 2145.48 | 0.6 | 0.45 | 28.90 |
| 20 | 10 | 30 | 2163.56 | 0.6 | 0.45 | 26.32 |
| 20 | 20 | 20 | 2144.30 | 0.6 | 0.45 | 26.24 |
| 20 | 20 | 30 | 2153.48 | 0.6 | 0.45 | 23.68 |
| 20 | 30 | 20 | 2230.81 | 0.6 | 0.45 | 23.94 |
| 20 | 30 | 30 | 2225.78 | 0.6 | 0.45 | 21.34 |
| 30 | 0 | 20 | 2229.04 | 0.6 | 0.45 | 20.03 |
| 30 | 0 | 30 | 2200.59 | 0.6 | 0.45 | 19.06 |
| 30 | 10 | 20 | 2183.41 | 0.6 | 0.45 | 20.59 |
| 30 | 10 | 30 | 2221.63 | 0.6 | 0.45 | 18.84 |
| 30 | 20 | 20 | 2158.81 | 0.6 | 0.45 | 21.15 |
| 30 | 20 | 30 | 2182.22 | 0.6 | 0.45 | 20.81 |
| 30 | 30 | 20 | 2165.33 | 0.6 | 0.45 | 23.06 |
| 30 | 30 | 30 | 2121.19 | 0.6 | 0.45 | 20.72 |