Annexure 1: Mix Design

| 0.4 W/B ratio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl no | DESIGN MIX | Cement kg/m3 | LECA kg/m3 | GGBS kg/m3 | IBMWA kg/m3 | CA kg/m3 | FA kg/m3 | Water content kg/m3 | SP kg/m3 |
| 1 | SCC 0-0-0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 907 | 875 | 180 | 0.067 |
| 2 | SCC 0-0-10 | 450 | 0 | 0 | 87.5 | 809 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 3 | SCC 0-0-20 | 450 | 0 | 0 | 175 | 710 | 700 | 180 | 0.067 |
| 4 | SCC 0-0-30 | 450 | 0 | 0 | 262.5 | 611 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 5 | SCC 0-10-0 | 405 | 0 | 45 | 0 | 865 | 875 | 180 | 0.067 |
| 6 | SCC 0-10-10 | 405 | 0 | 45 | 87.5 | 766 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 7 | SCC 0-10-20 | 405 | 0 | 45 | 175 | 667 | 700 | 180 | 0.067 |
| 8 | SCC 0-10-30 | 405 | 0 | 45 | 262.5 | 569 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 9 | SCC 0-20-0 | 360 | 0 | 90 | 0 | 822 | 875 | 180 | 0.067 |
| 10 | SCC 0-20-10 | 360 | 0 | 90 | 87.5 | 724 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 11 | SCC 0-20-20 | 360 | 0 | 90 | 175 | 625 | 700 | 180 | 0.067 |
| 12 | SCC 0-20-30 | 360 | 0 | 90 | 262.5 | 526 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 13 | SCC 0-30-0 | 315 | 0 | 135 | 0 | 780 | 875 | 180 | 0.067 |
| 14 | SCC 0-30-10 | 315 | 0 | 135 | 87.5 | 681 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 15 | SCC 0-30-20 | 315 | 0 | 135 | 175 | 582 | 700 | 180 | 0.067 |
| 16 | SCC 0-30-30 | 315 | 0 | 135 | 262.5 | 484 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 17 | SCC 10-0-0 | 450 | 23.17 | 0 | 0 | 907 | 875 | 180 | 0.067 |
| 18 | SCC 10-0-10 | 450 | 20.65 | 0 | 87.5 | 809 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 19 | SCC 10-0-20 | 450 | 18.13 | 0 | 175 | 710 | 700 | 180 | 0.067 |
| 20 | SCC 10-0-30 | 450 | 15.61 | 0 | 262.5 | 611 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 21 | SCC 10-10-0 | 405 | 22.12 | 45 | 0 | 865 | 875 | 180 | 0.067 |
| 22 | SCC 10-10-10 | 405 | 19.6 | 45 | 87.5 | 766 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 23 | SCC 10-10-20 | 405 | 17.08 | 45 | 175 | 667 | 700 | 180 | 0.067 |
| 24 | SCC 10-10-30 | 405 | 14.56 | 45 | 262.5 | 569 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 25 | SCC 10-20-0 | 360 | 21 | 90 | 0 | 822 | 875 | 180 | 0.067 |
| 26 | SCC 10-20-10 | 360 | 18.48 | 90 | 87.5 | 724 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 27 | SCC 10-20-0 | 360 | 15.96 | 90 | 175 | 625 | 700 | 180 | 0.067 |
| 28 | SCC 10-20-30 | 360 | 13.44 | 90 | 262.5 | 526 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 29 | SCC 10-30-0 | 315 | 19.95 | 135 | 0 | 780 | 875 | 180 | 0.067 |
| 30 | SCC 10-30-10 | 315 | 17.43 | 135 | 87.5 | 681 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 31 | SCC 10-30-20 | 315 | 14.91 | 135 | 175 | 582 | 700 | 180 | 0.067 |
| 32 | SCC 10-30-30 | 315 | 12.39 | 135 | 262.5 | 484 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 33 | SCC 20-0-0 | 450 | 46.34 | 0 | 0 | 907 | 875 | 180 | 0.067 |
| 34 | SCC 20-0-10 | 450 | 41.3 | 0 | 87.5 | 809 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 35 | SCC 20-0-20 | 450 | 36.26 | 0 | 175 | 710 | 700 | 180 | 0.067 |
| 36 | SCC 20-0-30 | 450 | 31.22 | 0 | 262.5 | 611 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 37 | SCC 20-10-0 | 405 | 44.24 | 45 | 0 | 865 | 875 | 180 | 0.067 |
| 38 | SCC 20-10-10 | 405 | 39.2 | 45 | 87.5 | 766 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 39 | SCC 20-10-20 | 405 | 34.16 | 45 | 175 | 667 | 700 | 180 | 0.067 |
| 40 | SCC 20-10-30 | 405 | 29.12 | 45 | 262.5 | 569 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 41 | SCC 20-20-0 | 360 | 42 | 90 | 0 | 822 | 875 | 180 | 0.067 |
| 42 | SCC 20-20-10 | 360 | 36.96 | 90 | 87.5 | 724 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 43 | SCC 20-20-20 | 360 | 31.92 | 90 | 175 | 625 | 700 | 180 | 0.067 |
| 44 | SCC 20-20-30 | 360 | 26.88 | 90 | 262.5 | 526 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 45 | SCC 20-30-0 | 315 | 39.9 | 135 | 0 | 780 | 875 | 180 | 0.067 |
| 46 | SCC 20-30-10 | 315 | 34.86 | 135 | 87.5 | 681 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 47 | SCC 20-30-20 | 315 | 29.82 | 135 | 175 | 582 | 700 | 180 | 0.067 |
| 48 | SCC 20-30-20 | 315 | 24.78 | 135 | 262.5 | 484 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 49 | SCC 30-0-0 | 450 | 69.51 | 0 | 0 | 908 | 875 | 180 | 0.067 |
| 50 | SCC 30-0-10 | 450 | 61.95 | 0 | 87.5 | 809 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 51 | SCC 30-0-20 | 450 | 54.39 | 0 | 175 | 710 | 700 | 180 | 0.067 |
| 52 | SCC 30-0-30 | 450 | 46.83 | 0 | 262.5 | 612 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 53 | SCC 30-10-0 | 405 | 66.36 | 45 | 0 | 865 | 875 | 180 | 0.067 |
| 54 | SCC 30-10-10 | 405 | 58.8 | 45 | 87.5 | 766 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 55 | SCC 30-10-20 | 405 | 51.24 | 45 | 175 | 668 | 700 | 180 | 0.067 |
| 56 | SCC 30-10-30 | 405 | 43.68 | 45 | 262.5 | 569 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 57 | SCC 30-20-0 | 360 | 63 | 90 | 0 | 823 | 875 | 180 | 0.067 |
| 58 | SCC 30-20-10 | 360 | 55.44 | 90 | 87.5 | 724 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 59 | SCC 30-20-20 | 360 | 47.88 | 90 | 175 | 625 | 700 | 180 | 0.067 |
| 60 | SCC 30-20-30 | 360 | 40.32 | 90 | 262.5 | 527 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 61 | SCC 30-30-0 | 315 | 59.85 | 135 | 0 | 780 | 875 | 180 | 0.067 |
| 62 | 0SCC 30-30-10 | 315 | 52.29 | 135 | 87.5 | 681 | 787.5 | 180 | 0.067 |
| 63 | SCC 30-30-20 | 315 | 44.73 | 135 | 175 | 583 | 700 | 180 | 0.067 |
| 64 | SCC 30-30-30 | 315 | 37.17 | 135 | 262.5 | 484 | 612.5 | 180 | 0.067 |
| 0.45 W/B ratio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sl no | DESIGN MIX | Cement kg/m3 | LECA kg/m3 | GGBS kg/m3 | IBMWA kg/m3 | CA kg/m3 | FA kg/m3 | Water content kg/m3 | SP kg/m3 |
| 1 | SCC 0-0-0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 844 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 2 | SCC 0-0-10 | 449 | 0 | 0 | 88.75 | 744 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 3 | SCC 0-0-20 | 449 | 0 | 0 | 177.5 | 644 | 710 | 202 | 0.027 |
| 4 | SCC 0-0-30 | 449 | 0 | 0 | 266.3 | 544 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 5 | SCC 0-10-0 | 404.1 | 0 | 44.9 | 0 | 802 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 6 | SCC 0-10-10 | 404.1 | 0 | 44.9 | 88.75 | 702 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 7 | SCC 0-10-20 | 404.1 | 0 | 44.9 | 177.5 | 602 | 710 | 202 | 0.027 |
| 8 | SCC 0-10-30 | 404.1 | 0 | 44.9 | 266.3 | 502 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 9 | SCC 0-20-0 | 359.2 | 0 | 89.8 | 0 | 759 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 10 | SCC 0-20-10 | 359.2 | 0 | 89.8 | 88.75 | 659 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 11 | SCC 0-20-20 | 359.2 | 0 | 89.8 | 177.5 | 559 | 710 | 202 | 0.027 |
| 12 | SCC 0-20-30 | 359.2 | 0 | 89.8 | 266.3 | 459 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 13 | SCC 0-30-0 | 314.3 | 0 | 134.7 | 0 | 717 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 14 | SCC 0-30-10 | 314.3 | 0 | 134.7 | 88.75 | 617 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 15 | SCC 0-30-20 | 314.3 | 0 | 134.7 | 177.5 | 517 | 710 | 202 | 0.027 |
| 16 | SCC 0-30-30 | 314.3 | 0 | 134.7 | 266.3 | 417 | 612.3 | 202 | 0.027 |
| 17 | SCC 10-0-0 | 449 | 21.56 | 0 | 0 | 844 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 18 | SCC 10-0-10 | 449 | 19.04 | 0 | 88.75 | 744 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 19 | SCC 10-0-20 | 449 | 16.45 | 0 | 177.5 | 644 | 710 | 202 | 0.027 |
| 20 | SCC 10-0-30 | 449 | 13.93 | 0 | 266.3 | 544 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 21 | SCC 10-10-0 | 404.1 | 20.51 | 44.9 | 0 | 802 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 22 | SCC 10-10-10 | 404.1 | 17.92 | 44.9 | 88.75 | 702 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 23 | SCC 10-10-20 | 404.1 | 15.4 | 44.9 | 177.5 | 602 | 710 | 202 | 0.027 |
| 24 | SCC 10-10-30 | 404.1 | 12.81 | 44.9 | 266.3 | 502 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 25 | SCC 10-20-0 | 359.2 | 19.39 | 89.8 | 0 | 759 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 26 | SCC 10-20-10 | 359.2 | 16.87 | 89.8 | 88.75 | 659 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 27 | SCC 10-20-20 | 359.2 | 17.98 | 89.8 | 177.5 | 559 | 710 | 202 | 0.027 |
| 28 | SCC 10-20-30 | 359.2 | 11.76 | 89.8 | 266.3 | 459 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 29 | SCC 10-30-0 | 314.3 | 18.34 | 134.7 | 0 | 717 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 30 | SCC 10-30-10 | 314.3 | 15.75 | 134.7 | 88.75 | 617 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 31 | SCC 10-30-20 | 314.3 | 13.23 | 134.7 | 177.5 | 517 | 710 | 202 | 0.027 |
| 32 | SCC 10-30-30 | 314.3 | 10.64 | 134.7 | 266.3 | 417 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 33 | SCC 20-0-0 | 449 | 43.12 | 0 | 0 | 844 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 34 | SCC 20-0-10 | 449 | 38.08 | 0 | 88.75 | 744 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 35 | SCC 20-0-20 | 449 | 32.9 | 0 | 177.5 | 644 | 710 | 202 | 0.027 |
| 36 | SCC 20-0-30 | 449 | 27.86 | 0 | 266.3 | 544 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 37 | SCC 20-10-0 | 404.1 | 41.02 | 44.9 | 0 | 802 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 38 | SCC 20-10-10 | 404.1 | 35.84 | 44.9 | 88.75 | 702 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 39 | SCC 20-10-20 | 404.1 | 30.8 | 44.9 | 177.5 | 602 | 710 | 202 | 0.027 |
| 40 | SCC 20-10-30 | 404.1 | 25.62 | 44.9 | 266.3 | 502 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 41 | SCC 20-20-4 | 359.2 | 38.78 | 89.8 | 0 | 759 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 42 | SCC 20-20-10 | 359.2 | 33.74 | 89.8 | 88.75 | 659 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 43 | SCC 20-20-20 | 359.2 | 28.56 | 89.8 | 177.5 | 559 | 710 | 202 | 0.027 |
| 44 | SCC 20-20-30 | 359.2 | 23.52 | 89.8 | 266.3 | 459 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 45 | SCC 20-30-0 | 314.3 | 36.68 | 134.7 | 0 | 717 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 46 | SCC 20-30-10 | 314.3 | 31.5 | 134.7 | 88.75 | 617 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 47 | SCC 20-30-20 | 314.3 | 26.46 | 134.7 | 177.5 | 517 | 710 | 202 | 0.027 |
| 48 | SCC 20-30-30 | 314.3 | 21.28 | 134.7 | 266.3 | 417 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 49 | SCC 30-0-0 | 449 | 64.68 | 0 | 0 | 844 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 50 | SCC 30-0-10 | 449 | 57.12 | 0 | 88.75 | 744 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 51 | SCC 30-0-20 | 449 | 49.35 | 0 | 177.5 | 644 | 710 | 202 | 0.027 |
| 52 | SCC 30-0-30 | 449 | 41.79 | 0 | 266.3 | 544 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 53 | SCC 30-10-0 | 404.1 | 61.53 | 44.9 | 0 | 802 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 54 | SCC 30-10-10 | 404.1 | 53.76 | 44.9 | 88.75 | 702 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 55 | SCC 30-10-20 | 404.1 | 46.2 | 44.9 | 177.5 | 602 | 710 | 202 | 0.027 |
| 56 | SCC 30-10-30 | 404.1 | 38.43 | 44.9 | 266.3 | 502 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 57 | SCC 30-20-0 | 359.1 | 58.17 | 89.8 | 0 | 759 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 58 | SCC 30-20-10 | 359.1 | 50.61 | 89.8 | 88.75 | 659 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 59 | SCC 30-20-20 | 359.1 | 42.84 | 89.8 | 177.5 | 559 | 710 | 202 | 0.027 |
| 60 | SCC 30-20-30 | 359.1 | 35.28 | 89.8 | 266.3 | 459 | 621.3 | 202 | 0.027 |
| 61 | SCC 30-30-0 | 314.3 | 55.02 | 134.7 | 0 | 717 | 887.5 | 202 | 0.027 |
| 62 | SCC 30-30-10 | 314.3 | 47.25 | 134.7 | 88.75 | 617 | 798.8 | 202 | 0.027 |
| 63 | SCC 30-30-20 | 314.3 | 39.69 | 134.7 | 177.5 | 517 | 710 | 202 | 0.027 |
| 64 | SCC 30-30-30 | 314.3 | 31.92 | 134.7 | 266.3 | 417 | 621.3 | 202 | 0.027 |