| Table 2 Synthesis of different 2-amino-4H-chromenes using NiZnFe2O4 as a catalyst |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | Aldehydes | Product | Time (min.) | Yield (%) | MP oC[Ref.] |
| 1 | 1a | 4a | 10 | 98 | 138-140[31] |
| 2 | 1b | 4b | 16 | 92 | 180-181[31] |
| 3 | 1c | 4c | 14 | 91 | 164-165[31] |
| 4 | 1d | 4d | 35 | 93 | 168-169[30] |
| 5 | 1e | 4e | 22 | 90 | 214-216[New] |
| 6 | 1f | 4f | 18 | 83 | 142-144[23] |
| 7 | 1g | 4g | 22 | 90 | 162-163[25] |
| 8 | 1h | 4h | 18 | 96 | 208-210[23] |
| 9 | 1i | 4i | 24 | 80 | 205-206[23] |
| 10 | 1a | 4j | 40 | 92 | 139-141[31] |
| 11 | 1e | 4k | 22 | 84 | 223-224[New] |
| aReaction conditions: Salicylaldehyde 1a-i (1 mmol), malononitrile 2a (1 mmol), nitromethane/nitroethane 3 (1 mmol), various amount of NiZnFe2O4 catalyst (10 mol %) in ethanol solvent (5 mL) at room temperature; bIsolated yields. |  |  |  |  |  |

| Table 3 Synthesis of different 2-amino-4H-chromenes using NiZnFe2O4 as a catalyst |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entry | Aldehydes | Product | Time (min.) | Yield (%) | MP oC[Ref.] |
| 1 | 1a | 5a | 20 | 87 | 111-113[23] |
| 2 | 1b | 5b | 19 | 88 | 129-131[31] |
| 3 | 1c | 5c | 13 | 84 | 140-141[31] |
| 4 | 1d | 5d | 19 | 93 | 162-163[30] |
| 5 | 1f | 5e | 22 | 82 | 104-106[23] |
| 6 | 1h | 5f | 28 | 80 | 186-188[23] |
| 7 | 1i | 5g | 32 | 86 | 146-148[23] |
| 8 | 1j | 5h | 40 | 90 | 110-112[31] |
| 9 | 1k | 5i | 30 | 86 | 110-112[23] |
| 10 | 1l | 5j | 28 | 90 | 106-108[23] |
| aReaction conditions: Salicylaldehyde 1a-l (1 mmol), ethyl cyanoacetate 2b (1 mmol), nitromethane 3 (1 mmol), various amount of NiZnFe2O4 catalyst (10 mol %) in ethanol solvent (5 mL) at room temperature; bIsolated yields. |  |  |  |  |  |