Table 5. Comparison with existing nacre-like composites

| Glass&PU - SI |  |  | ρave&opt | φave&opt | κave&opt | θave&opt | ωave&opt | E(Ec) | σ(σc) |  | J(Jc) | tanδ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Experimental optimum Results [61] | Triple-objective (E , σ , J ) |  | 2 | 0.93 | 0.5 | 5 | - | 667MPa (0.01) | 10MPa (0.125) |  | 2.15±0.28 kJ/m2 (~1.791) | - |
| Quadru-objective optimization (Ec , σc , Jc and tanδ) |  |  | 4.873 (1.013-7.957) | 0.795 (0.519-0.96) | 0.415 (0.104-0.5) | 1.944 (0.100-5) | 100.354 (100.000-115.781) | 0.012 (0.001-0.034) | 0.225 (0.009-0.473) |  | 2.436 (0.500-3.979) | 0.027 (0.023-0.027) |
| Al2O3&Chitosan |  |  | ρave&opt | φave&opt | κave&opt | θave&opt | ωave&opt | E(Ec) | σ(σc) |  | J(Jc) | tanδ |
| Experimental optimum Results [63] | Triple-objective (E , σ , J ) |  | 40 | 0.8-0.9 | - | - | - | 9.6±2GPa (0.026) | 315±95MPa (0.026) |  | - | - |
| Triple-objective optimization (Ec , σc , Jc ) |  | SF | 20.921 (9.733-30.506) | 0.960 (0.959-0.960) | 0.497 (0.456-0.500) | - | - | 0.627 (0.417-0.727) |  | 0.199 (0.093-0.292) | 0.402 (0.125-0.723) | - |
|  |  | SI | 19.168 (11.000-24.916) | 0.930 (0.901-0.950) | 0.419 (0.584-3.089) | 1.348 (1.001-3.527) | - | 0.705 - |  | 0.181 - | 4.761 - | - |
|  |  | HSF | 26.148 (9.705-36.261) | 0.929 (0.893-0.960) | 0.499 (0.493-0.500) | - | - | 0.610 (0.552-0.674) |  | 0.014 (0.009-0.016) | 0.701 (0.084-1.322) | - |