Table1. Central Composite Design

| Response ABS | Factor 4 D: zeolites | Factor 3 C: mass(mg) | Factor 2 B: PH | Factor 1 A : TMB Mm) | Run |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.124 | cu Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 1 |
| 0.163 | Zn Zeolite-Y | 0.40 | 4.50 | 8.50 | 2 |
| 0.111 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.10 | 4.50 | 8.50 | 3 |
| 0.143 | Ag Zeolite-Y | 0.25 | 3.00 | 8.50 | 4 |
| 0.141 | Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 12.00 | 5 |
| 0.173 | Ag Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 12.00 | 6 |
| 0.147 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 7 |
| 0.156 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.25 | 6.00 | 8.50 | 8 |
| 0.148 | Ag Zeolite-Y | 0.14 | 5.56 | 10.97 | 9 |
| 0.107 | cu Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 5.00 | 10 |
| 0.143 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.14 | 5.56 | 10.97 | 11 |
| 0.161 | cu Zeolite-Y | 0.36 | 3.44 | 10.97 | 12 |
| 0.092 | cu Zeolite-Y | 0.10 | 4.50 | 8.50 | 13 |
| 0.130 | Zn Zeolite-Y | 0.25 | 6.00 | 8.50 | 14 |
| 0.153 | Zn Zeolite-Y | 0.36 | 3.44 | 10.97 | 15 |
| 0.147 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 16 |
| 0.116 | Zn Zeolite-Y | 0.14 | 5.56 | 10.97 | 17 |
| 0.084 | cu Zeolite-Y | 0.36 | 5.56 | 6.03 | 18 |
| 0.117 | Ag Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 19 |
| 0.178 | Ag Zeolite-Y | 0.40 | 4.50 | 8.50 | 20 |
| 0.138 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.25 | 3.00 | 8.50 | 21 |
| 0.170 | Ag Zeolite-Y | 0.36 | 3.44 | 10.97 | 22 |
| 0.120 | Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 23 |
| 0.163 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.36 | 5.56 | 6.03 | 24 |
| 0.101 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.14 | 3.44 | 6.03 | 25 |
| 0.085 | Zn Zeolite-Y | 0.10 | 4.50 | 8.50 | 26 |
| 0.120 | Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 27 |
| 0.152 | Ag Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 28 |
| 0.155 | cu Zeolite-Y | 0.40 | 4.50 | 8.50 | 29 |
| 0.137 | cu Zeolite-Y | 0.25 | 6.00 | 8.50 | 30 |
| 0.149 | cu Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 12.00 | 31 |
| 0.180 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.36 | 3.44 | 10.97 | 32 |
| 0.136 | Zn Zeolite-Y | 0.36 | 5.56 | 6.03 | 33 |
| 0.131 | Ag Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 5.00 | 34 |
| 0.119 | cu Zeolite-Y | 0.25 | 3.00 | 8.50 | 35 |
| 0.074 | Zn Zeolite-Y | 0.14 | 3.44 | 6.03 | 36 |
| 0.082 | cu Zeolite-Y | 0.14 | 3.44 | 6.03 | 37 |
| 0.124 | cu Zeolite-Y | 0.14 | 5.56 | 10.97 | 38 |
| 0.168 | Ag Zeolite-Y | 0.36 | 5.56 | 6.03 | 39 |
| 0.161 | Ag Zeolite-Y | 0.25 | 6.00 | 8.50 | 40 |
| 0.128 | cu Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 8.50 | 41 |
| 0.200 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.40 | 4.50 | 8.50 | 42 |
| 0.099 | Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 5.00 | 43 |
| 0.168 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 12.00 | 44 |
| 0.126 | Ag-Cu-Zn Zeolite-Y | 0.25 | 4.50 | 5.00 | 45 |
| 0.111 | Zn Zeolite-Y | 0.25 | 3.00 | 8.50 | 46 |
| 0.117 | Ag Zeolite-Y | 0.10 | 4.50 | 8.50 | 47 |
| 0.106 | Ag Zeolite-Y | 0.14 | 3.44 | 6.03 | 48 |