Supplementary

Table S1. Percentage nominal compositions of AA6061, M42, and DP590.

| Alloy | Composition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr |  | Cu |  | Fe |  | Mg |  | Mn |  | Si |  | Ti |  | Zn |  |  | Al |
| AA6061 | 0.04−0.35 |  | 0.15–0.4 |  | Max 0.7 |  | 0.8–1.2 |  | Max 0.15 |  | 0.4−0.8 |  | Max. 0.15 |  | Max. 0.25 |  |  | Bal. |
| Alloy | Composition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | Cr |  | Co |  | Mn |  | Mo |  | Si | S | P |  | V |  | W | Fe |  |
| M42 | 1.10 | 3.75 |  | 8.25 |  | - |  | 9.50 |  | - | - | - |  | 1.15 |  | 1.50 | Bal. |  |
| DP590 | 0.09 | - |  | - |  | 0.98 |  | - |  | 0.32 | 0.01 | 0.014 |  | - |  | - | Bal. |  |

Table S2. Mechanical properties of alloys used.

| Material | YS (MPa) | UTS (MPa) | Hardness |
| --- | --- | --- | --- |
| AA6061-T6 | 276 | 310 | HV 107 |
| DP590 | 361 | 615 | - |
| M42 | - | - | HRC 66 |