Table 2. TGA data of materials power and films, based on Figure 4c and d.
	Sample
	Peak 1 (℃)
	Weight loss (%)
	Peak 2 (℃)
	Weight loss (%)
	Peak 3 (℃)
	Weight loss (%)
	Residue at 600 ℃ (%)

	CA
	61.63
	0.92
	218.19
	4.49
	356.36
	43.18
	27.11

	FG
	57.38
	3.54
	182.07
	10.02
	315.31
	38.39
	27.75

	WG
	54.40
	1.84
	177.58
	6.09
	320.87
	41.11
	19.95

	CA0
	47.00
	3.86
	198.19
	8.85
	312.66
	36.92
	21.31

	CA25
	47.65
	4.74
	193.10
	10.42
	314.27
	39.96
	25.35

	CA50
	49.87
	5.03
	185.40
	11.48
	315.68
	43.42
	19.00

	CA75
	49.93
	4.83
	198.60
	11.03
	314.35
	40.15
	22.83

	CA100
	46.76
	3.26
	192.25
	9.97
	304.72
	35.12
	26.34

	CA125
	49.94
	3.85
	194.16
	8.81
	311.56
	38.74
	24.15

	CA150
	45.52
	2.80
	191.03
	8.02
	311.73
	39.18
	25.32
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